МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного  бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Транспортно-технологический факультет

Кафедра Технологические, транспортные машины и оборудование

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор СЛИ __________________ Л. А. Гурьева «____»___________ 20__ г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

Наименование ООП ВО: Электроснабжение, электрооборудование и электротехнологии

Направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Направленность (профиль): Электроэнергетика и электротехника

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2023

Форма обучения: 2023(очная, заочная)

Сыктывкар 20

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного № 144 от 28.02.2018.

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологические, транспортные машины и оборудование» ___________________20_ г., протокол № _.

Разработчик: ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент  «Технологические, транспортные машины и оборудование»

_______________________________________

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета ___ ____________20_ г., протокол № _.

Декан факультета лесного и сельского хозяйства

____________________________________ Попова Татьяна Васильевна

Заведующий выпускающей кафедрой «Агроинженерия, электро- и теплоэнергетика»

____________________________________________

Эксперт ______________________________________________________________

(должность, звание)                        (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Эксперт ______________________________________________________________

(должность, звание)                       (подпись)                                 (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств………………………………………… |  |
|  | 2.1. Цели и задачи дисциплины |  |
|  | 2.2. Место дисциплины в структуре ООП |  |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП…………………………………………………………………….… |  |
|  | 3.1 | Перечень компетенций……………………………………………………… |  |
|  | 3.2 | Этапы формирования компетенций………………………………………… |  |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования…………………………………………………………… |  |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП…………………………………… |  |
|  | 5.1. | Текущий контроль |  |
|  | 5.2. | Промежуточный контроль |  |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций………………………………………………………. |  |
|  | 6.1. | Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов всех форм обучения |  |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов………………………. |  |
|  | 7.1. | Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля |  |
| 8 | Перечень основной и дополнительной учебной литературы |  |

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины  «Материаловедение и технология конструкционных материалов», и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника», утвержденного приказом Минобрнауки РФ, утвержденного «№ 144 от 28.02.2018

2.1. Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины  «Материаловедение и технология конструкционных материалов» является получение студентами знаний об основных закономерностях, определяющих строение и свойства применяемых в современной технике материалов, о составе и методах их обработки, выработка умений проводить необходимые испытания материалов, работать с основными приборами и оборудованием, приобретение навыков самостоятельного использования современной технической и справочной литературой.

2.2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» относится к базовой части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Физика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Техническая термодинамика, Механика, Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов.

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-5 .1;-

Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности

ОПК-5 .2

Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками

3.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые уровни компетенции у студентов, с указанием этапов их формируемые в процессе освоения образовательной программы

| Компетенции | Наименование компетенции | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- |
| ОПК-5 | Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок | ОПК-5 .1;- Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности ОПК-5 .2 Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования электротехнических материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии с требуемыми характеристиками |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Опрос | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала | Контрольные вопросы |
| Тестирование | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося | Тесты |
| Контрольная работа (Решение ситуационных задач) | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Практические занятия/лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ и лабораторных работ |
| Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1. Текущий контроль

Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования по пройденному материалу:

Контролируемые компетенции: ОПК-5 .1; ОПК-5 .2;

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО"_________ Протокол № __ от «____» _г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 1

Тест «Кристаллизация, полиморфизм»

1. Процесс образования кристалла из жидкости называют:

1 – первичной кристаллизацией, 			4 – аморфизацией,

2 – вторичной кристаллизацией, 			5 – плавлением.

3 – третичной кристаллизацией,

2. Отличие кристаллического тела от аморфного состоит:

1 – в отсутствии закономерности и регулярности в расположении атомов,

2 – в наличии закономерности и регулярности в расположении атомов,

3 – в сохранении строения жидкости,

4 – в большей плотности,

5 – в меньшей плотности.

3. Кристаллическая решетка характерна:

1 – для аморфного тела, 	     2 – для жидкости, 	3 – для кристаллических тел.

4. Какой тип кристаллической решетки может быть у железа и сплавов на его основе? Нарисуйте ячейки.

1 – простая кубическая, 			3 – гексагональная,

2 – гранецентрированная кубическая, 	4 – объемно-центрированная кубическая.

5. Как возникает кристалл из жидкости?

1 – самопроизвольно образуются центры кристаллизации с последующим их ростом,

2 – кристалл растет от стенки формы, где находится расплав,

3 – кристалл растет от искусственного центра – тугоплавкой примеси,

4 – возможно и 1, и 2, и 3.

| 6. На рис. 1 представлено изменение свободной энергии G твердой и жидкой фазы в системе «расплав – твердое» в зависимости от температуры. Перерисуйте диаграмму и покажите в какой области возможно возникновение и устойчивое существование кристаллов. Что такое переохлаждение? Покажите на графике. |  |
| --- | --- |
| 7. На рис. 2 показана зависимость числа зародышей – ЧЗ и скорость роста – Vр в зависимости от величины переохлаждения расплава. Перерисуйте и покажите на графике, где возникает мелкое зерно в отливке, а где крупное. |  |

8. Как технически можно регулировать величину переохлаждения?

1 – температурой расплава перед заливкой в форму (а – увеличить, б – уменьшить),

2 – скоростью охлаждения отливки (а – увеличить, б – уменьшить),

3 – введением искусственных центров кристаллизации – модификаторов.

9. Какое из свойств стали наиболее чувствительно к величине зерна?

1 – прочность, 					4 – пластичность,

2 – плотность, 					5 – магнитность

3 – ударная вязкость,

10. Как можно получить мелкое зерно в стальном изделии?

1 – ввести модификаторы в расплав при кристаллизации,

2 – обеспечить высокую скорость охлаждения слитка, отливки,

3 – проковать заготовку,

4 – выполнить соответствующую термообработку?

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО"_________ Протокол № __ от «____» _г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

1. На рисунке ниже представлены диаграммы состояния сплавов.

1.1. Перерисуйте их и укажите фазовый состав в различных областях диаграмм.

1.2. Для температуры t1 покажите, пользуясь правилом отрезков, количество твердой и жидкой фаз.

1.3. Для сплава концентрации C1 покажите, какое количество компонента А и компонента В в этом сплаве.

1.4. На нижнем графике покажите характер изменения свойств (твердости, пластичности), пользуясь законами Курнакова.

2. Какая из фаз обладает наиболее высокой пластичностью?

3. Какая из фаз обладает наиболее высокой хрупкостью?

4. Какая из фаз обладает наиболее высокой твердостью?

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» _г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Твердость»

1. Твердость определяется:

1 – способностью материала выдерживать нагрузки без разрушения,

2 – способностью материала деформироваться без разрушения,

3 – способностью материала сопротивляться проникновению в него инородных тел.

2. Какой из способов определения твердости предусматривает вдавливание стального закаленного шарика диаметром 10 мм?

1 – Роквелла HRB, 		2 – Бринелля НВ, 			3 – Виккерса HV.

3. Какой из способов используется при определении твердости закаленной стали?

1 – определение твердости по Бринеллю,

2 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 150 кгс,

3 – определение твердости по Роквеллу алмазным конусом при Р = 60 кгс,

4 – определение твердости по Роквеллу стальным шариком диаметром 1/16 дюйма при нагрузке Р = 100 кгс.

4. Как можно определить твердость массивного готового изделия?

1 – по отскоку шарика (метод Шора),        2 – с помощью напильника,       3 – на ощупь.

5. Как связаны твердость и прочность материала?

1 – σв = к / НВ, 			2 – σв =к + НВ, 			3 – σв = к · НВ

6. Площадь отпечатка при оценке твердости по Бринеллю определяется:

1 – с помощью линейки, 	3 – по массе ртути, залитой в лунку,

2 – слепком с лунки, 	4 – по диаметру отпечатка, определяемого с помощью лупы.

7. Каким способом определяется твердость твердосплавных пластин, напаиваемых на режущий инструмент?

1 – по Бринеллю, 				3 – по Роквеллу – шкала В,

2 – по Роквеллу – шкала С, 		4 – по Роквеллу – шкала А

8. Для определения твердости тонких слоев при цементации или азотировании применяется

1 – способ Бринелля;		2 – способ Роквелла; 		3 – способ Шора.

9. По прочности материалы расположились в ряд:

1 – сталь – σв = 780 МПа;

2 – титан – σв = 500 МПа;

3 – алюминиевый сплав – σв = 400 МПа.

Какой из материалов обладает наибольшей удельной прочностью, если γ(Fe) = 7,8 г/см3; γ(Ti) = 4,5 г/см3; γ(Аl) = 2,7 г/см3.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» _г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Микроструктура и свойства углеродистых сталей»

1. Как шлифовать поверхность образца для микроанализа?

| крупное зерно абразива | среднее зерно абразива | мелкое зерно абразива | полировка |
| --- | --- | --- | --- |

2. Для выявления микроструктуры углеродистых сталей применяют реактив:

1 – спирт + вода; 				3 – спирт + HNO3;

2 – спирт; 					4 – H2SO4.

3. Нарисуйте диаграмму Fe – Fe3C и покажите на ней область доэвтектоидных сталей.

| 4. Структура какой стали доэвтектоидной – 1, эвтектоидной – 2 или заэвтектоидной – 3 изображена на рисунке? 5. Сколько углерода (примерно) содержится в этой стали: … %. |  |
| --- | --- |

6. Укажите марку этой стали в соответствии с содержанием углерода в ней, если сталь углеродистая конструкционная качественная: … Сталь …

7. Резец сделан из стали Сталь У13. Какое содержание углерода в этой стали?

1 – 0,013 %; 			3 – 1,3 %;			5 – 130 %.

2 – 0,13 %; 			4 – 13 %;

| 8. Структура стали в отожженном состоянии изображена на рисунке. Перерисуйте структуру и обозначьте структурные составляющие: Ф – феррит; Ц – цементит; П – перлит; А – аустенит; Л – ледебурит; Г – графит. Присвойте этой стали марку. |  |
| --- | --- |
| 9. Структура стали в отожженном состоянии изображена на рисунке. Присвойте этой стали марку. 1 – феррит, 4 – ледебурит, 2 – цементит, 5 – графит. 3 – перлит, |  |

10. Феррит – это:

1 – твердый раствор С в α-железе,

2 – твердый раствор в γ-железе,

3 – химическое соединение Fe3C,

4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,

5 – эвтектическая смесь железа и цементита.

11. Аустенит – это:

1 – твердый раствор С в α-железе, 	4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе,

2 – твердый раствор в γ-железе, 	           5 – эвтектическая смесь железа и цементита.

3 – химическое соединение Fe3C,

12. Цементит – это:

1 – твердый раствор С в α-железе;

2 – твердый раствор в γ-железе;

3 – химическое соединение Fe3C;

4 – пересыщенный твердый раствор С в α-железе;

5 – эвтектическая смесь железа и цементита.

13. Механические свойства феррита:

1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,

2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, высокий порог хрупкости,

3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости.

14. Механические свойства аустенита:

1 – высокая прочность и твердость, низкая пластичность и вязкость,

2 – низкая прочность и твердость, высокая пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости,

3 – низкая прочность, твердость, пластичность и вязкость, низкий порог хрупкости.

15. Механические свойства цементита:

1 – низкая прочность, пластичность и вязкость, высокая твердость и хрупкость,

2 – низкая прочность, пластичность и вязкость, низкая твердость и хрупкость,

3 – высокая прочность, пластичность, вязкость и твердость.

16. Выберите марку стали для изготовления сварного моста.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп;	5 – Сталь 05кп;	7 – Сталь У7;		9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс;	6 – Сталь 45;		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

17. Выберите марку стали для изготовления шестерни.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп; 	5 – Сталь 05кп; 	7 – Сталь У7; 	9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс; 	6 – Сталь 45; 		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

18. Выберите марку стали для изготовления жала отбойного молотка.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп; 	5 – Сталь 05кп; 	7 – Сталь У7; 	9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс; 	6 – Сталь 45; 		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

19. Выберите марку стали для изготовления напильника.

1 – Ст 0; 	3 – Ст3кп; 	5 – Сталь 05кп; 	7 – Сталь У7; 	9 – БСт3сп;

2 – ВСт3сп; 	4 – Ст3пс; 	6 – Сталь 45; 		8 – Сталь У12А; 	10 – Сталь У13.

20. Какая из стали предназначена для изготовления сварной рамы?

1 – Ст 3; 		2 – БСт3; 		3 – ВСт3сп.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Микроструктура и свойства чугунов»

1. Чугун – это сплав «железо – углерод» с содержанием углерода:

1 – до 0,01 %, 			3 – до 2,14 %,

2 – до 0,8 %, 			4 – более 2,14 %, но менее 6,67 %.

2. По цвету в изломе чугуны разделяют:

1 – на белые, 			3 – на высокопрочные;	5 – на черные.

2 – на серые, 			4 – на ковкие;

3. Для белых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного углерода в виде:

1 – Fe3C – цементита; 		2 – С – графита; 		3 – С – угля.

4. Для серых чугунов характерно присутствие в структуре избыточного углерода в виде:

1 – Fe3C – цементита; 		2 – С – графита; 		3 – С – угля.

5. Как классифицируются чугуны по форме графитовых включений в структуре?

1 – серые; 			3 – передельные;		5 – сварные;

2 – литейные; 		4 – ковкие;			6 – высокопрочные.

6. Какой из факторов определяет прочность и пластичность серого чугуна?

1 – форма и количество графитовых включений;

2 – структура металлической матрицы;

3 – твердость металлической матрицы.

7. Перерисуйте структуру и классифицируйте чугун по виду графита.

8. Дайте маркировку чугунов пункта 7: 1 – … , 2 – …, 3 – …

9. Какой может быть матрица нелегированного графитового чугуна?

1 – ледебуритная; 		4 – перлитная; 		7 – ферритно-перлитная.

2 – цементитная, 		5 – аустенитная;

3 – графитная; 		6 – ферритная;

10. Какие свойства чугуна определяются матрицей?

1 – прочность; 			3 – вязкость;

2 – пластичность, 			4 – твердость и износостойкость.

11. При каких условиях куется ковкий чугун?

1 – при температуре, близкой к солидусу;

2 – при отрицательной температуре;

3 – при эвтектоидной температуре;

4 – не куется.

12. Ковкий чугун получают:

1 – из белого чугуна отжигом;

2 – из высокопрочного чугуна ковкой;

3 – из серого чугуна литьем;

4 – отливкой с малыми скоростями охлаждения,

13. Высокопрочный чугун получают:

1 – из белого чугуна отжигом; 		3 – модифицированием расплава Mg и Са;

2 – из серого чугуна ковкой; 		4 – из ковкого чугуна ковкой.

14. Какой материал обладает лучшей обрабатываемостью по характеру стружки?

1 – сталь отожженная, 	2 – чугун серый, 			3 – медь.

15. Какой из материалов обладает наилучшими характеристиками в парах трения?

1 – сталь – медь; 		2 – сталь – серый чугун; 		3 – сталь – сталь.

16. Какой из материалов предпочтителен для изготовления станины точного станка?

1 – сталь; 			2 – чугун; 				3 – бронза.

17. Какой из материалов предпочтителен по сочетанию литейных свойств (температура плавления; жидкотекучесть; усадка)?

1 – сталь; 	2 – чугун; 		3 – бронза; 		4 – алюминиевые сплавы.

18. Как влияет увеличение толщины стенки в отливке из серого чугуна на предел прочности последнего?

1 – увеличивает; 	2 – уменьшает; 		3 – не влияет.

19. Какова твердость цементита?

1 – 200 НВ; 		3 – 600 НВ; 			5 – 1800 НВ.

2 – 400 НВ; 		4 – 800 НВ;

20. Как можно обработать отливку со структурой белого чугуна?

1 – резцом из быстрорежущей стали Р18К5Ф6 (65HRC),

2 – резцом из твердого сплава Т15К6 (80HRC),

3 – алмазным резцом,

4 – абразивным кругом из карбида кремния.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Механические свойства металлов и сплавов»

1. При проектировании и изготовлении металлических конструкций лесных машин, работающих в условия Севера, наиболее существенными для выбора материала, являются:

1 – цвет, 					5 – пластичность,

2 – теплопроводность, 			6 – вязкость,

3 – прочность, 				7 – плотность,

4 – электропроводность, 			8 – шероховатость.

2. Прочность сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

3. Напишите, каким показателем оценивается прочность, укажите его размерность. Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?

1 – да, 				2 – нет.

4. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее прочность каждого из них, укажите размерность.

5. Пластичность сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

6. Напишите, каким показателем оценивается пластичность, укажите его размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?

1 – да, 				2 – нет.

7. На диаграмме растяжения (рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Напишите выражение, определяющее пластичность каждого из них, укажите размерность. Какой из материалов предпочтительнее для холодной гибки, штамповки и других видов деформации в холодную: 1 или 2.8.

8. На рис. 2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис. 1. Какому образцу соответствует излом А и какому излом Б?

9. Какой из материалов (1 или 2) является хрупким? Какой из изломов (А или Б рис. 2) соответствует хрупкому разрушению, а какой пластичному?

10. Вязкость сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

11. Напишите, каким показателем оценивается вязкость, укажите его размерность. Как называется этот показатель? Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции?

1 – да, 				2 – нет.

12. При каких условиях определяется вязкость?

1 – при статическом растяжении, 			4 – при динамическом скручивании,

2 – при динамическом растяжении, 			5 – при медленном изгибе.

3 – при ударе на изгиб,

13. Как ужесточаются условия испытания при определении вязкости материала?

1 – повышением температуры, 		4 – малой шероховатостью,

2 – понижением температуры, 		5 – уменьшением скорости нагружения,

3 – надрезом на образце, 			6 – ударом.

14. Порог хрупкости – это температура:

1 – плавления,

2 – кристаллизации,

3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,

4 – перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,

5 – исчезновения магнитности,

6 – снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве.

15. На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) с изменением температуры. Перерисуйте диаграмму, укажите на ней порог хрупкости для каждой стали и запас вязкости при рабочих температурах t1, t2. Какая из сталей (1 или 2) надежнее?

16. Перечислите важнейшие свойства конструкционного материала при выборе его для ответственных изделий, которые должны работать при значительных переменных и ударных нагрузках, при пониженных температурах, при наличии концентраторов напряжений? Какое из свойств наиболее чувствительно к величине зерна?

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Выбор материала по механическим свойствам»

1. По какому показателю механических свойств конструктор рассчитывает сечение балки, стержня рамы?

1 – прочность, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – коррозионная стойкость,

2. Какой из показателей механических свойств наиболее существен при холодной деформации металла (прокатка, ковка, штамповка, вытяжка, прессование, гибка)?

1 – твердость, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – прочность,

3. Какой из показателей механических свойств наиболее чувствителен к величине зерна?

1 – твердость, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – прочность,

4. Какой из показателей механических свойств наиболее существен для режущего инструмента?

1 – твердость, 		3 – вязкость, 				5 – плотность.

2 – пластичность, 		4 – прочность,

5. Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для оценки структуры на шейке вала после поверхностной закалки?

1 – по Бринеллю, 		3 – по Роквеллу (шкала С), 		5 – по Шору.

2 – по Виккерсу, 		4 – по Роквеллу (шкала В),

6. Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у железа и углеродистой стали?

1 – простая кубическая, 		3 – объемно-центрированная кубическая,

2 – гексагональная, 			4 – гранецентрированная- кубическая.

7. Как изменяется тип решетки железа при нагреве до критической точки?

1 – не изменяется,

2 – переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),

3 переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),

4 – переходит в гексагональную,

5 – переходит в простую кубическую.

8. Что такое феррит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

9. Что такое аустенит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

10. Что такое перлит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

11. Что такое цементит?

1 – модификация чистого железа, 			4 – химическое соединение Fe3C,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe, 		5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

3 – твердый раствор углерода в α-Fe,

| 12. Покажите на диаграмме концентрацию углерода и температуру в критических точках диаграммы Fe – Fe3C. 13. Какая структура возникает в областях этой диаграммы: 1 – …, 2 – …, 3 – …, 4 – …, 5 – …, 6 – …, 7 – … |  |
| --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20 _г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Вариант 2

1. Какова максимальная растворимость углерода в аустените?

1 – 6,5 %, 	2 – 4,3 %, 	3 – 2,14 %, 	4 – 0,8 %, 	5 – 0,02 %.

2. Какова максимальная растворимость углерода в феррите?

1 – 6,5 %, 	2 – 4,3 %, 	3 – 2,14 %, 	4 – 0,8 %, 	5 – 0,02 %.

3. Какая из структур обладает наибольшей способностью растворять углерод?

1 – аустенит, 		2 – феррит, 		3 – цементит.

4. С чем это связано?

1 – с магнитностью или с ее отсутствием, 		4 – с вязкостью,

2 – с прочностью, 					5 – с типом кристаллической решетки.

3 – с пластичностью,

5. До какой температуры устойчив аустенит при охлаждении?

1 – Тплавл, 				3 – Т точки Кюри,

2 – Т = 1147 °С, 			4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная.

6. Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:

1 – 0 %, 				3 – 0,8 %,			5 – 4,3 %,

2 – 0,08 %, 			4 – 2,14 %,			6 – 6,57 %.

7. При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аустенитная структура распадается по реакции:

1 – А → Ф, 			3 – А → Ф + Ц, 		5 – А → А + Ф.

2 – А → Ц, 			4 – А → А + Ц,

8. Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:

1 – Ф + А, 			3 – П, 				5 – А + Ц.

2 – Ф + П, 			4 – П + Ц,

9. Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:

1 – до 0,02 %, 			3 – 0,8 %,

2 – до 0,8 %, 			4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %.

10. Доэвтектоидная сталь имеет структуру:

1 – Ф, 		2 – Ф + П, 		3 – П ,		4 – Ф +Ц, 		5 – Ф + А.

11. При каком содержании углерода проходит граница между сталями и чугунами по диаграмме «железо – цементит»?

1 – 0,8 %, 	2 – 2,14 %,		3 – 4,3 %, 		4 – 6,7 %.

12. Как влияет увеличение углерода в стали на ее прочность?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

13. Как влияет увеличение углерода в стали на ее пластичность?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

14. Как влияет увеличение углерода в стали на ее вязкость?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

15. Как влияет увеличение углерода в стали на ее твердость?

1 – уменьшает, 			4 – вначале увеличивает, а затем уменьшает,

2 – увеличивает, 			5 – вначале уменьшает, а затем увеличивает.

3 – не изменяет,

16. Укажите марки стали, относящиеся к доэвтектоидным сталям.

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – У13А,

2 – Ст3, 			4 – У8, 			6 – 65С.

17. Какие из этих сталей хорошо штампуются в холодную (крыло автомобиля)?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – У13А,

2 – Ст3, 			4 – У8, 			6 – 65С.

18. Какие из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – ВСт3сп, 			4 – Сталь У8, 		6 – Сталь 65С.

19. Какие из этих сталей применяются для изготовления валов, шестерен?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – Ст3, 			4 – Сталь У8,  		6 – Сталь 65С.

20. Какие из этих сталей применяются для изготовления напильников, ножовочных полотен?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – Ст3, 			4 – Сталь У8, 		6 – Сталь 65С.

21. Какие из этих сталей применяются для изготовления ударного инструмента – зубила, керна, пробойника?

1 – Сталь 08кп, 		3 – Сталь 45, 			5 – Сталь У13А,

2 – Ст3, 			4 – Сталь У8, 		6 – Сталь 65С.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Макроанализ»

1. Макроанализ – это способ исследования материала:

1 – с помощью электронного микроскопа (х 30000);

2 – с помощью биологического и металлографического микроскопа (300);

3 – невооруженным глазом.

2. Макроанализ позволяет определить:

1 – предел прочности; 			3 – ударную вязкость;

2 – относительное удлинение;		4 – наличие пор, трещин, ликвации.

3. При макроанализе в изломе обнаружено крупнокристаллическое строение металла, что свидетельствует:

1 – о высокой вязкости;	2 – о высокой прочности;	3 – о высокой хрупкости.

4. Проба по Бауману выявляет ликвацию:

1 – кислорода;			2 – серы;			3 – хрома.

5. Проба по Бауману использует:

1 – фотобумагу и раствор серной кислоты; 			3 – туалетную бумагу и воду.

2 – ватман и раствор соли;

6. Неоднородность в распределении серы по сечению макрошлифа говорит о том, что сталь:

1 – спокойная; 		2 – кипящая; 			3 – полуспокойная.

7. Каковы свойства кипящей стали?

1 – высокая хрупкость + дешевизна;

2 – высокая вязкость + высокая стоимость;

3 – высокая вязкость + низкая стоимость;

8. Кипящая сталь содержит:

1 – повышенное количество кислорода;

2 – повышенное количество серы;

3 – повышенное количество углерода.

9. Самым низким порогом хрупкости обладает сталь:

1 – Ст3кп; 			2 – Ст3пс; 			3 – Ст3сп.

10. Для районов Крайнего Севера используется сталь:

1 – Ст3сп; 			2 – Ст3кп;			3 – Ст3пс.

11. Какая из сталей – 1, 2 или 3 – обладает наибольшей стойкостью против хрупкости?

12. Какая из сталей обладает наибольшей хладостойкостью?

1 – Ст3кп; 		2 – Ст3сп; 		3 – Ст3пс. 		4 – Сталь 09ГС.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Структура и термообработка сталей»

- При проектировании и изготовлении металлических конструкций, работающих в условия Севера, наиболее существенными для выбора материала, являются:

1 – цвет,

2 – теплопроводность,

3 – прочность,

4 – электропроводность,

5 – пластичность,

6 – вязкость,

7 – шероховатость.

- Прочность сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться, 2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

- Прочность оценивается:

1 – относительным удлинением ,

2-относительным сужением ,

3 -временным сопротивлением-в ,

4-твердостью-НВ.

- Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для проектирования той или иной конструкции:

1 – да,

2 – нет.

- Пластичность сплава определяет способность без разрушения:

1 –гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

- Пластичность оценивается:

1 – относительным удлинением ,

2-относительным сужением ,

3 -временным сопротивлением в,

4-твердостью -НВ.

- Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции:

1 – да,

2 – нет.

- На диаграмме растяжения (см. рис. 1) представлены кривые испытаний на разрыв двух материалов: 1 и 2. Для холодной гибки, штамповки и других видов деформации вхолодную предпочтительнее материал: 1 или 2.

- На рис.2 показан характер разрушения образцов 1 и 2 по рис.1. Какому образцу соответствует излом А и какому излом Б?

- Более хрупким является материал: 1 или 2 (рис.1)?

- Какой из изломов (А или Б рис.2) соответствует хрупкому разрушению, а какой пластичному?

- Вязкость сплава определяет способность без разрушения:

1 – гнуться,

2 – скручиваться,

3 – выдерживать нагрузку,

4 – противостоять образованию и распространению трещин,

5 – сопротивляться внедрению твердых частиц,

6 – противостоять износу,

7 – растягиваться.

- Вязкость материала оценивается показателем:

1-в = Рmax / F0  МПа,

2-КСU=Ap / F0 МДж/м2,

3- =lр / l0 % .

- Достаточно ли этого показателя для характеристики материала при выборе его для той или иной конструкции:

1 – да,

2 – нет.

- Вязкость КСU определяется:

1 – при статическом растяжении,

2 – при динамическом растяжении,

3 – при ударе на изгиб,

4 – при динамическом скручивании,

5 – при медленном изгибе.

- Условия испытания при определении вязкости материала ужесточаются:

1 – повышением температуры,

2 – понижением температуры,

3 – надрезом на образце,

4 – большей шероховатостью,

5 – уменьшением скорости нагружения,

6 – ударом?

- Порог хрупкости – это температура:

1–плавления,

2 – кристаллизации,

3 – полиморфного превращения в твердом состоянии,

4– перехода в хрупкое состояние с падением ударной вязкости,

5– снятия упрочнения наклепанного металла при нагреве.

- На рис. 3 представлено изменение ударной вязкости двух сталей (1 и 2) с изменением температуры. Укажите на ней порог хрупкости для каждой стали и запас вязкости при рабочих температурах t1, t2

- Более надежной будет конструкция из стали: 1 или 2 ?

- Наиболее чувствительным из механических свойств к величине зерна является:

- 1-прочность,

2-пластичность,

3-ударная вязкость,

4- твердость.

- Какой из показателей механических свойств наиболее существен для режущего инструмента:

1 – твердость,

2 – пластичность,

3 – вязкость,

4 – прочность,

5 – плотность?

- Какой из способов определения твердости наиболее пригоден для  оценки структуры на шейке вала после поверхностной закалки:

1–по Бринеллю,

2–по Роквеллу (шкала С),

3 – по Роквеллу (шкала В),

4 – по Шору.

- Какой тип кристаллической решетки при комнатной температуре у железа и углеродистой стали:

1–простая кубическая,

2-гексагональная,

3–объемно-центрированная кубическая (ОЦК),

4 – гранецентрированная кубическая (ГЦК).

- Как изменяется тип решетки железа при нагреве от комнатной температуры до критической точки Ас1:

1– не изменяется,

2– переходит в решетку ОЦК (объемно-центрированный куб),

3- переходит в решетку ГЦК (гранецентрированный куб),

4 – переходит в гексагональную,

5 - переходит в простую кубическую.

- Феррит- это:

1 – модификация чистого железа,

2 – твердый раствор углерода в γ-Fe,

3–твердый раствор углерода в α–Fe,

4–химическое соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

- Аустенит- это:

1- модификация чистого железа,

2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,

3 – твердый раствор углерода в α–Fe,

4 – химическое  соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

- Цементит- это:

1 – модификация чистого железа,

2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,

3 – твердый раствор углерода в α–Fe,

4 – химическое  соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

- Перлит- это:

1 – модификация чистого железа,

2 - твердый раствор углерода в γ-Fe,

3 – твердый раствор углерода в α–Fe,

4 – химическое соединение Fe3C,

5 – смесь кристаллов α-Fe и Fe3C.

Рис.4

- Перерисуйте диаграмму (рис.4) и покажите на ней концентрацию углерода и температуру в критических точках диаграммы Fe – Fe3C.

- Назовите структуры, существующие в областях этой диаграммы: 1 –     , 2 –    , 3 –     , 4 –                 , 5 –       , 6 –       , 7 –         .

- Максимальная растворимость углерода в аустените:

1 – 6,5 %,

2 – 4,3 %,

3 – 2,14%,

4 – 0,8%,

5 – 0,02%.

- Максимальная растворимость углерода в феррите:

1 – 6,5 %,

2 – 4,3 %,

3 – 2,14%,

4 – 0,8%,

5 – 0,02%.

- Наибольшей способностью растворять углерод обладает:

1 – аустенит,

2 – феррит,

3 – цементит,

4 - перлит.

- Это связано:

1 – с магнитностью или с ее отсутствием,

2 – с прочностью,

3 – с пластичностью,

4 – с вязкостью,

5 – с типом кристаллической решетки.

- Аустенит в углеродистой стали при охлаждении устойчив до температуры:

1 – Тплавл.,

2 – Т = 1147 °С,

3 – Т точки Кюри,

4 – Т = 727 °С, 5 – Т комнатная.

- Эвтектоидная сталь – это углеродистая сталь с содержанием углерода:

1 – 0 %,

2 – 0,08 %,

3 – 0,8 %,

4 – 2,14 %

5 – 4,3 %

6 – 6,57 %.

- При медленном охлаждении стали с содержанием углерода 0,8 % аустенитная структура при 727 0С распадается по реакции:

1 – А → Ф,

2 – А → Ц,

3 – А → Ф + Ц,

4 – А → А + Ц,

5 – А → А + Ф.

- Структура эвтектоидной стали при комнатной температуре:

1 – Ф + А,

2 – Ф + П,

3 – П,

4 – П + Ц,

5 – А + Ц.

- Доэвтектоидные стали – это стали с содержанием углерода:

1 – до 0,001 %,

2 – более 0,001 % до 0,8 %,

3 – 0,8 %,

4 – больше 0,8 %, но меньше 2,14 %.

- Доэвтектоидная сталь имеет структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + П,

3 – П,

4 – Ф +Ц,

5 – Ф + А.

- Границе между сталями и чугунами по диаграмме «железо – цементит»соответствует содержание углерода:

1 – 0,8 %,

2 – 2,14 %,

3 – 4,3 %,

5 – 6,7 %.

- Прочность стали с увеличением углерода:

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- Пластичность стали с увеличением углерода:

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- Вязкость стали с увеличением углерода::

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется ,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- Твердость:

1 – уменьшается,

2 – увеличивается,

3 – не изменяется,

4 – вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5 – вначале уменьшается, а затем увеличивается.

- К доэвтектоидным сталям относятся стали марок :

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – У8,

5 – У13А,

6 – 65Г.

- Хорошо штампуются вхолодную (крыло автомобиля) стали:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – У8,

5 – У13А,

6 – 65С.

- Из этих сталей хорошо свариваются всеми видами сварки:

1 – Сталь 08кп,

2 – ВСт3сп,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления валов, шестерен применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления напильников, ножовочных полотен применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления ударного инструмента – зубила, керна, пробойника применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Для изготовления пружин, рессор и т. п. деталей применяют:

1 – Сталь 08кп,

2 – Ст3,

3 – Сталь 45,

4 – Сталь У8,

5 – Сталь У13А,

6 – Сталь 65Г.

- Сера в стали способствует:

1 – хладноломкости,

2 – жаропрочности,

3 – коррозионной стойкости,

4 – красноломкости,

5 – магнитности.

- Фосфор в стали способствует:

1 – хладноломкости,

2 – жаропрочности,

3 – коррозионной стойкости,

4 – красноломкости,

5 – магнитности.

- Более высокие механические свойства у стали:

1 –Ст3кп,

2 – Сталь 20,

3 – Ст3сп,

4 – Ст3пс.

- Влияние скорости охлаждения аустенита на дисперсность и твердость образующихся структур проявляется в том, что:

1 – дисперсность и твердость возрастают,

2 – дисперсность и твердость снижаются,

3 – дисперсность и твердость не меняются,

4 – дисперсность возрастает, а твердость падает,

5 – дисперсность уменьшается, а твердость растет.

- Мартенсит – это:

1 – твердый раствор углерода в гамма-железе,

2 – твердый         раствор углерода в альфа-железе,

3 – смесь феррита с цементитом,

4 – твердый раствор углерода в дельта-железе,

5 – пересыщенный твердый раствор углерода в альфа-железе.

- Мартенсит имеет решетку:

1 – ОЦК,

2 – ГЦК,

3 – гексагональную,

4 – решетку алмаза,

5 – искаженную объемно-центрированную.

- Мартенсит в углеродистых сталях:

1 – тверд и прочен,

2 – тверд и хрупок,

3 – тверд и пластичен,

4 – мягок и вязок.

- Мартенсит закалки при термообработке углеродистых сталей является:

1 – окончательной рабочей структурой детали,

2 – полупродуктом для последующей термообработки,

3 – не применяется нигде и никогда,

4 – браком термообработки,

5 – случайной, но неопасной структурой.

- При нагреве изделия для закалки доэвтектоидных сталей необходимо получить структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + А,

3 – А,

4 – П,

5 – А + Ц.

- При нагреве изделия для закалки эвтектоидных сталей необходимо получить структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + А,

3 – А,

4 – П,

5 – А + Ц.

- При нагреве изделия для закалки заэвтектоидных сталей необходимо получить структуру:

1 – Ф,

2 – Ф + А,

3 – А,

4 – П,

5 – А + Ц.

66. Охлаждение при отжиге выполняется:

1-на спокойном воздухе;

2-в воде;

3-в масле;

4-с печью;

5-в расплавленном свинце.

72. При закалке углеродистых сталей применяется охлаждение:

1-на воздухе;

2-в воде;

3-в масле;

4-в щелочном растворе.

73. При закалке низколегированной конструкционной стали  40Х применяется охлаждающая среда:

1-воздух;

2-вода;

3-масло;

4-щелочной раствор.

74. При закалке быстрорежущей стали Р6М5 применяется охлаждающая среда:

1-воздух;

2-вода;

3-масло;

4-щелочной раствор.

75. Низкий отпуск применяется для :

1-пружин,

2-рессор,

3-режущего инструмента,

4-деталей типа шестерен, валов.

76. Средний отпуск применяется для:

1-пружин,

2-рессор,

3-режущего инструмента,

4-деталей типа шестерен, валов.

77. Высокий отпуск применяется для:

1-пружин,

2-рессор,

3-режущего инструмента,

4-деталей типа шестерен, валов.

79.Серый чугун-это чугун с включениями:

1- графита в виде хлопьев,

2-графита в виде глобулей,

3-графита в виде пластин,

4-графита и фосфидной эвтектики,

5- цементита и ледебурита.

80.Высокопрочный чугун-это чугун с включениями:

1- графита в виде хлопьев,

2-графита в виде шаров-глобулей,

3-графита в виде пластин,

4-графита и фосфидной эвтектики,

5- цементита и ледебурита.

81. Ковкий чугун-это чугун с включениями:

1- графита в виде хлопьев,

2-графита в виде глобулей,

3-графита в виде пластин,

4-графита и фосфидной эвтектики,

5- цементита и ледебурита.

82. Получению структуры серого чугуна способствует:

1-медленное охлаждение отливки,

2-быстрое охлаждение отливки,

3-повышенное содержание кремния и повышенное содержание углерода при медленном охлаждении отливки,

4-введение магния или церия,

5-термообработка белого чугуна.

83. Наибольшие твердость, прочность и износостойкость характерны для серого чугуна с матрицей:

1-ферритной,

2-перлитной,

3-феррито-перлитной

84. Прочность серого чугуна в отливке с увеличением толщины стенки:

1-увеличивается,

2-не изменяется,

3-уменьшается,

4-вначале увеличивается, а затем уменьшается,

5-вначале уменьшается, а затем возрастает.

85. Для получения ковкого чугуна необходимо получить отливку:

1- со структурой хлопьевидного графита,

2- со структурой глобулярного графита,

3-со структурой пластинчатого графита,

4-со структурой белого чугуна (цементит+ледебурит),

5- со структурой белого чугуна при последующем высокотемпературном отжиге.

86. Ковкий чугун куется:

1-при нагреве выше Ас1,

2-при нагреве выше Ас2,

3-при нагреве выше Ас3,

4-при нагреве  выше Асm,

5-не куется.

87. Высокопрочный чугун получают:

1-медленным охлаждением отливки,

2-быстрым охлаждением отливки,

3-введением кремния и повышенным содержанием углерода.,

4-модифицированием расплава магнием или церием и медленным охлаждением,                          5-термообработкой белого чугуна.

88. Серый чугун применяется для изготовления:

1-распределительных валов автомобиля,

2-станин,

3-зубьев бороны.

89. Ковкий чугун применяется для изготовления:

1-распределительных валов автомобиля,

2-станин,

3-зубьев бороны.

90. Высокопрочный чугун применяется для изготовления:

1-коленчатых валов автомобиля,

2-станин,

3-зубьев бороны.

91. После цементации выполняется термообработка:

1 – закалка,

2 – отжиг,

3 – нормализация,

4 – закалка+низкий отпуск,

5 – закалка+высокий отпуск,

6 – термообработка не нужна.

92. После азотирования выполняется термообработка:

1 – закалка,

2 – отжиг,

3 – нормализация,

4 – закалка+низкий отпуск,

5 – закалка+высокий отпуск.,

6 – термообработка не нужна.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Литье», «Обработка давлением»

1. Литниковая система – это:

1) Комплект приспособлений для разливки жидкого металла.

2) Система каналов в литейной форме, служащая для подачи жидкого металла в рабочую полость формы.

3) Ковш, в который выпускается расплавленный металл из печи для плавки металла.

4) Емкость, в которую вливается жидкий металл из ковша для последующей разливки его по отдельным литейным формам.

5) Устройство для скрепления отдельных частей литейных форм между собой в единое целое.

2. Жидкотекучесть стали при литье повышает такой элемент, как:

1) сера				3) хром		5) кремний.

2) кислород			4) никель

3. Жидкотекучесть литейного сплава определяется:

1) при помощи специальной литейной формы, имеющей спиралевидный канал, в который заливается испытываемый металл; чем больше длина застывшего металла в этой спирали, тем выше жидкотекучесть

2) путем определения температуры плавления литейного сплава; чем выше эта температура, тем выше и жидкотекучесть

3) путем химического анализа состава сплава

4) путем определения удельного веса сплава; чем он больше, тем жидкотекучесть выше

5) путем измерения времени кристаллизации; чем оно больше, тем жидкотекучесть выше.

4.Выпор в литейной форме – это:

1) выступ, на который опирается стержень при его размещении в форме

2) канал для подвода жидкого металла в форму

3) часть литниковой системы, служащая для сбора всплывающего шлака

4) канал из верхней точки рабочей полости формы, служащий для выхода воздуха, вытесняемого заливаемым жидким металлом

5) часть литниковой системы, служащаяся для непосредственного восприятия струи жидкого металла, выливаемого из ковша при заливке формы.

5. На величину ликвации в отливке влияют:

1) состав литейного сплава и продолжительность процесса кристаллизации

2) состав формовочных материалов

3) конструкция литейной формы

4) материал модели и ее размеры

5) температура плавления литейного сплава и температура, при которой происходит заливка его в литейную форму.

6. Ковка производится при температуре:

1) комнатной (+20 ºС) 		4) ниже температуры рекристаллизации

2) +100 ºС				5) выше температуры рекристаллизации

3) 0 ºС

7. Главное свойство, которое учитывается при обработке металла давлением, – это его:

1) прочность				4) температура плавления

2) пластичность			5) склонность к усадке.

3) жидкотекучесть

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест  «СВАРКА»

- Наилучший комплекс свойств в соединении деталей (прочность, пластичность, вязкость) обеспечивается:

1-при межатомной связи поверхностей через кристаллическую решетку,

2- за счет адсорбционных физических сил,

3-за счет механического зацепления.

- Связь в соединении деталей за счет адгезии на поверхности обеспечивается:

1-при сварке,

2-при пайке,

3-при склеивании

- Основным фактором, обеспечивающим создание межатомной связи в соединении при сварке давлением, является:

1-температура,

2-давление,

3-«гладкость» и чистота поверхностей.

- Основным фактором, обеспечивающим создание межатомной связи в соединении при сварке плавлением, является:

1-температура,

2-давление,

3-«гладкость» и чистота поверхностей.

- При сварке плавлением температура в зоне соединения должна быть:

- Т  Тплавлен ;

- 2- Т  Тплавлен ;

- 3- Т = Ткомнатн

6- На рис.1 дана диаграмма «давление р = f(Т)».Перерисуйте диаграмму и покажите области сварки давлением и сварки плавлением

. Рис.1

7 -Знаком + покажите на рисунке область сваривания и знаком – отсутствие сварки

8 –Температура 3000 0С соответствует температуре:

1- электрической дуги,

2 – газового ацетиленокислородного пламени,

3 – шлаковой ванны.

9 – Температура 6000 0С соответствует температуре:

1- электрической дуги,

2 – газового ацетиленокислородного пламени,

3 – шлаковой ванны

10 –Ацетиленокислородное пламя используется: укажите области применения.

11- В качестве горючего при газовой сварке применяется:

1- ацетилен,

2- водород,

3- керосин.

12 –Ацетилен является газом:

1- взрывоопасным,

2- инертным

3 –безопасным

13-Взрывобезопасность ацетилена в баллоне обеспечивается:

1- низким давлением в газовой фазе,

2-заполнением баллона активированным углем,

3-заполнением баллона ацетоном.

14- Для газовой сварки применяются:

1-безинжекторные горелки равного давления.

2-инжекторные горелки, где ацетилен инжектируется кислородом,

3-инжекторные горелки, где кислород инжектируется ацетиленом.

15- При газовой сварке зажигание пламени осуществляется:

1-вначале открывается вентиль кислорода, затем ацетилена,

2-вначале открывается вентиль ацетилена, затем кислорода,

3-одновременно открываются оба вентиля.

16-  Постоянство расхода газов при сварке осуществляется с помощью:

1-  манометра,

2-редуктора,

3-вентилей горелки.

17- Тепло при газовой резке обеспечивается:

1- только сгоранием горючего газа,

2-только сгоранием металла в кислороде,

3- сгоранием горючего газа и сгоранием металла в кислороде

18- Для газопламенного напыления применяется:

1-проволока,

2-порошковые материалы,

3-жидкие смеси.

19- «Кислородное копье» разрезает материал:

1-за счет горючего газа,

2-за счет сгорания «копья»,

3-за счет и того и другого.

20- Прохождение тока в электрической дуге обеспечивается:

1-процессами эмиссии с катода и ионизацией дугового промежутка,

2-расплавлением электрода,

3-расплавлением сварочной ванны.

21- Источником энергии при дуговой сварке может  служить:

1- электродвигатель,

2-генератор,

3-выпрямитель

22- Источник тока для ручной дуговой сварки должен иметь внешнюю характеристику:

1-жесткую,

2-крутопадающую,

3-пологопадающую

23-На рис.2 представлены внешние характеристики 1, 2, 3. Из них для ручной сварки применяется 1, 2 или 3?

Рис.2

Напряжение

Ток

24- Тип электрода при ручной дуговой сварке определяет:

1-пластичность наплавленного металла,

2-вязкость шва,

3-предел прочности шва в кгс/мм2.

25-Марка электрода при ручной дуговой сварке определяет:

1-пластичность наплавленного металла,

2-предел прочности шва в кгс/мм2,

3-состав и свойства покрытия

26-Сварная конструкция изготавливается из стали Ст3сп. Предложите тип электрода и марку его для ручной дуговой сварки:

1-Э42,

2-Э42А,

3-Э46,

4-Э46А,

5-Э50,

6-Э50А,

7-Э70,

8- Э80,

9-ОЗС-4,

10-АНО-14,

11-УОНИ13/45.

27-При электрошлаковой сварке, переплаве тепло выделяется:

1-за счет электрической дуги,

2-за счет разогрева электрода проходящим током,

3-за счет разогрева расплавленного шлака в шлаковой ванне.

29. При осмотре сварного шва обнаружен прожог – сквозное проплавление свариваемого металла с образованием в нем углублений и отверстий. Причиной прожога явилось:

1) применение малой силы тока при сварке

2) неправильно выбранный диаметр электрода

3) несоблюдение температурного режима охлаждения выполненного шва

4) применение слишком большой силы тока

5) плохо зачищенные кромки свариваемых деталей.

30. При выполнении автоматической сварки под слоем флюса глубина проплавления оказалась недостаточной. Чтобы увеличить глубину проплавления, следует:

1) увеличить напряжение

2) увеличить силу тока

3) увеличить диаметр электродной проволоки

4) увеличить скорость сварки

5) применить электродную проволоку меньшего диаметра.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________ Протокол № __ от «____» 20_г. | Кафедра: Технологические, транспортные машины и оборудование Дисциплина: Материаловедение и технология конструкционных материалов Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

Тест «Обработка резанием»

1. Известно, что нарост на передней поверхности рабочего клина режущего инструмента в наибольшей степени зависит от величины скорости резания. В каком диапазоне скоростей резания происходит наибольшее наростообразование:

1) 10–12 м/мин			3) 40–50 м/мин			5) > 80 м/мин.

2) 18–30 м/мин			4) 50–70 м/мин

2. Период стойкости инструмента – это:

1) суммарное время в минутах его работы между повторными заточками при определенном режиме резания

2) общий срок службы инструмента

3) гарантированный срок его хранения

4) время, в течение которого инструмент может работать не разрушаясь

5) продолжительность времени, пошедшего на его заточку.

3. Уменьшение шероховатости обработанной поверхности может быть достигнуто (при прочих равных условиях):

1) увеличением заднего угла рабочего клина режущего инструмента

2) увеличением переднего угла

3) уменьшением вспомогательного угла в плане

4) уменьшением заднего угла

5) увеличением угла заострения.

4. Сливная стружка при обработке металлов резанием образуется:

1) при высокой скорости резания

2) при резании хрупких материалов

3) при резании пластичных материалов

4) при малой скорости резания (до 15 м/мин)

5) при обработке материалов без применения смазочно-охлаждающих сред

5. Какова максимально допустимая скорость резания инструментами из углеродистой инструментальной стали?

1) 15–18 м/мин			3) 20–30 м/мин		5) не более 55 м/мин.

2) 5–10 м/мин			4) до 40 м/мин

6. В конце марки отечественного станка стоит буква «А» (напр., 2Н135А). Это означает, что станок:

1) станок нормальной точности			4) особо высокой точности

2) высокой точности					5) станок-автомат.

3) многошпиндельный

7. Какие станки называются специальными?

1) предназначенные для изготовления различных по размерам деталей сходной конфигурации

2) для изготовления деталей одного типоразмера

3) для разнообразных видов работ с самыми различными заготовками

4) для обработки определенного вида заготовок разных наименований

5) для выполнения любых видов работ.

8. Что такое обрабатывающий центр?

1) многооперационный станок с числовым программным управлением

2) станок-автомат

3) линия станков, связанная между собой транспортирующими устройствами в единую технологическую линию

4) станок, оснащенный промышленным роботом и манипулятором

5) станок, служащий для изготовления деталей различных типоразмеров.

5.2. Промежуточный контроль

Контролируемые компетенции: ОПК-5 .1; ОПК-5 .4; ОПК-5 .5

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Сдача отчёта по выполненным практическим работам

Студент должен выполнить практические работы, которые выполняются по методическим указаниям. Основной формой контроля на практических занятиях является допуск студентов к практической работе и прием выполненных работ по методическим указаниям. Отчет по выполненной практической работы включают: темы практических работ, цель и содержание работы, порядок выполнения работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Чтобы оформить документы необходимо использовать типовые формы, которые находятся в приложениях. В приложениях также представлены заполненные образцы этих документов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и представлены преподавателю для проверки. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения практических работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Сдача отчета по выполнению лабораторных работ

Студент должен выполнить лабораторные работы. Основной формой контроля на лабораторных занятиях является допуск студентов к лабораторной работе и прием отчетов по работе. Отчет по лабораторным работам включают: названия лабораторных работ, цель и содержание работы, описание и характеристики применяемого оборудования, приборы, схемы и необходимые расчеты, таблицы, которые заполняются в процессе выполнения работы. Полученные и обработанные результаты вычислений должны быть внесены в отчет в процессе выполнения лабораторных работ. В конце каждого отчета должен содержаться вывод.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

Перечень вопросов для подготовки к экзамену по курсу «Материаловедение и технология конструкционных материалов»:

Пороговый уровень освоения компетенции

- Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные металлическим типом связи.

- Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение.

- Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ.

- Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения.

- Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты кристалла, их влияния на свойства

- Изотропия и анизотропия кристаллов .Анизотропия заготовок и деталей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор.

- Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация, полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке.

- Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации, связь структуры и свойств с условиями кристаллизации.

- Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой.

- Диаграмма состояния сплавов. Ликвация в сплавах, ее влияние на свойства. Устранение.

- Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально.

- Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова).

- Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.

- Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз и структурных составляющих.

- Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения в эвтектических чугунах.

- Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах.

- Белые и серые  чугуны. Структура, свойства, классификация, применение.

- Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение.

- Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика.

- Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог.

- Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация.

- Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов распада.

- Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаждения, факторы, влияющие на критическую скорость.

- Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение, приемы охлаждения.

- Отпуск сталей Превращения в стали при отпуске. Вилы отпуска влияние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение.

- Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения.

- Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости нагрева на положение критических точек, практические следствия.

- Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение.

- Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов на положение критических точек в стали.

- Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость.

- Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.

- Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.

- Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и улучшаемые стали.

- Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инструмента.

- Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость.

- Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ).

- Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.

- Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), предупреждение и устранение.

- Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой основе.

- Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение.

- Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов.

- Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.

- Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.

Продвинутый уровень освоения компетенции

- Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные металлическим типом связи.

- Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение.

- Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ.

- Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения.

- Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты кристалла, их влияния на свойства

- Изотропия и анизотропия кристаллов .Анизотропия заготовок и деталей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор.

- Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация, полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке.

- Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации, связь структуры и свойств с условиями кристаллизации.

- Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой.

- Диаграмма состояния сплавов. Ликвация в сплавах, ее влияние на свойства. Устранение.

- Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально.

- Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова).

- Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.

- Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз и структурных составляющих.

- Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения в эвтектических чугунах.

- Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах.

- Белые и серые  чугуны. Структура, свойства, классификация, применение.

- Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение.

- Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика.

- Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог.

- Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация.

- Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов распада.

- Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаждения, факторы, влияющие на критическую скорость.

- Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение, приемы охлаждения.

- Отпуск сталей Превращения в стали при отпуске. Вилы отпуска влияние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение.

- Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения.

- Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости нагрева на положение критических точек, практические следствия.

- Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение.

- Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов на положение критических точек в стали.

- Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость.

- Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.

- Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.

- Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и улучшаемые стали.

- Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инструмента.

- Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость.

- Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ).

- Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.

- Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), предупреждение и устранение.

- Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой основе.

- Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение.

- Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов.

- Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.

- Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.

- Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты.

- Способы получения заготовок и деталей, требования к способам.

- Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из руд.

- Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. Маркировка. Применение.

- Сталь. Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, электропечах. Углеродистые стали. Маркировка. Применение.

- Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование отливок.

- Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.

- Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы.

- Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье.

- Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и микронеоднородность, ликвация.

- Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый.

- Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура металла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов.

- Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент.

- Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

- Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

- Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов.

- Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка давлением, Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны.

- Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор режимов сварки. Техника сварки.

- Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы электродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей.

- Электрическая дуга. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники питания для ручной дуговой сварки. Требования к ним.

Высокий уровень освоения компетенции

- Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные металлическим типом связи.

- Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение.

- Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ.

- Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения.

- Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты кристалла, их влияния на свойства

- Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и деталей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор.

- Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация, полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке.

- Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации, связь структуры и свойств с условиями кристаллизации.

- Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой.

- Диаграмма состояния сплавов. Ликвация в сплавах, ее влияние на свойства. Устранение.

- Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально.

- Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова).

- Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.

- Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз и структурных составляющих.

- Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.

- Равновесные превращения в эвтектических чугунах.

- Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах.

- Белые и серые  чугуны. Структура, свойства, классификация, применение.

- Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение.

- Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика.

- Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог.

- Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация.

- Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов распада.

- Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаждения, факторы, влияющие на критическую скорость.

- Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение, приемы охлаждения.

- Отпуск сталей Превращения в стали при отпуске. Вилы отпуска влияние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение.

- Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения.

- Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости нагрева на положение критических точек, практические следствия.

- Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение.

- Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов на положение критических точек в стали.

- Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость.

- Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.

- Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.

- Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и улучшаемые стали.

- Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инструмента.

- Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость.

- Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ).

- Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.

- Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), предупреждение и устранение.

- Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой основе.

- Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение.

- Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов.

- Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.

- Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.

- Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты.

- Способы получения заготовок и деталей, требования к способам.

- Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из руд.

- Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. Маркировка. Применение.

- Сталь. Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, электропечах. Углеродистые стали. Маркировка. Применение.

- Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование отливок.

- Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.

- Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы.

- Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье.

- Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и микронеоднородность, ликвация.

- Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый.

- Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура металла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов.

- Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент.

- Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

- Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

- Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов.

- Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка давлением, Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны.

- Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор режимов сварки. Техника сварки.

- Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы электродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей.

- Электрическая дуга. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники питания для ручной дуговой сварки. Требования к ним.

- Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой сварки. Сварочные трансформаторы, выпрямители и преобразователи.

- Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, проволока) для сварки углеродистых конструкционных сталей. Требования к источникам.

- Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной дуги.

- Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особенности сварки алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. Требования к источникам.

- Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особенности процесса. Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. Сварка в смесях газов: аргон+СО2, аргон+О2.

- Электродуговая металлизация. Оборудование. Технология.

- Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав.

- Плазменная сварка, резка, напыление.

- Газовая сварка, резка, напыление.

- Лазерная сварка, резка, упрочнение.

- Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением.

- Контактная точечная, шовная, рельефная сварка.

- Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. Режущий клин. Углы токарного резца.

- Токарная обработка. Операции. Инструмент.

- Материалы, применяемые для изготовления инструмента.

- Силы резания при токарной обработке.

- Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости резания. Стойкость инструмента. Повышение стойкости.

- Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент.

- Строгание. Операции. Применяемый инструмент. Протягивание. Инструмент.

- Сверление. Зенкерование. Развертывание. Применяемый инструмент.

- Шлифование. Применяемый инструмент.

- Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент.

- Электроискровая и электроэрозионная обработка.

- Ионно-плазменное нанесение покрытий.

Экзаменационные билеты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные металлическим типом связи.

2. Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластичность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение.

2. Способы получения заготовок и деталей, требования к способам.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

1. Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ.

2. Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из руд.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конструктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения.

2. 	Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. Маркировка. Применение.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты кристалла, их влияния на свойства.

2. Сталь. Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, электропечах. Углеродистые стали. Маркировка. Применение.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и деталей, роль этих факторов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор.

2. Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование отливок.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация, полиморфизм железа. Роль полиморфизма в термообработке.

2. Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации, связь структуры и свойств с условиями кристаллизации.

2. Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1. Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой.

2. Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1. Диаграмма состояния сплавов. Ликвация в сплавах, ее влияние на свойства. Устранение.

2. Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и микронеоднородность, ликвация.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11

1. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально.

2. Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12

1. Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова).

2. Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура металла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13

1. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекристаллизация. Холодная и горячая обработка давлением.

2. Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14

1. Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз и структурных составляющих.

2. Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15

1. Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей.

2. Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16

1. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.

2. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17

1. Равновесные превращения в эвтектических чугунах.

2. Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка давлением, Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18

1. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах.

- Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор режимов сварки. Техника сварки.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19

1. Белые и серые  чугуны. Структура, свойства, классификация, применение.

2. Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы электродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20

- Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей по назначению, структуре. Маркировка, применение.

2. Электрическая дуга. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники питания для ручной дуговой сварки. Требования к ним.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21

1. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика.

2. Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой сварки. Сварочные трансформаторы, выпрямители и преобразователи.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22

1. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зерна. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог.

2. Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, проволока) для сварки углеродистых конструкционных сталей. Требования к источникам.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23

1. Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация.

2. Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной дуги.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24

1. Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продуктов распада.

2. Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особенности сварки алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. Требования к источникам.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25

1. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаждения, факторы, влияющие на критическую скорость.

2. Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особенности процесса. Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. Сварка в смесях газов: аргон+СО2, аргон+О2.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26

1. Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. Брак при закалке, его предупреждение и устранение, приемы охлаждения.

2. Электродуговая металлизация. Оборудование. Технология.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27

1. Отпуск сталей Превращения в стали при отпуске. Вилы отпуска влияние на структуру и свойства. Применение отпуска. Улучшение.

2. Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28

1. Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготовки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения.

2. Плазменная сварка, резка, напыление.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29

1. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости нагрева на положение критических точек, практические следствия.

2. Газовая сварка, резка, напыление.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30

- Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение.

2. Лазерная сварка, резка, упрочнение.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31

1. Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих элементов на положение критических точек в стали.

2. Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32

1. Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость.

2. Контактная точечная, шовная, рельефная сварка.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33

1. Влияние легирующих элементов на температуру закалки, на величину зерна.

2. Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. Режущий клин. Углы токарного резца.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34

1. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость.

2. Токарная обработка. Операции. Инструмент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35

1. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и улучшаемые стали.

2. Материалы, применяемые для изготовления инструмента.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36

1. Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инструмента.

2. Силы резания при токарной обработке.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37

1. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, особенности ее. Вторичная твердость.

2. Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости резания. Стойкость инструмента. Повышение стойкости.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38

1. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ).

- Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39

1. Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали.

2. Строгание. Операции. Применяемый инструмент. Протягивание. Инструмент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40

  - Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), предупреждение и устранение.

2. Сверление. Зенкерование. Развертывание. Применяемый инструмент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41

      - Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой основе.

2. Шлифование. Применяемый инструмент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42

- Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение.

2. Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент.

Преподаватель                               ……………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 43

- Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упрочнения алюминиевых сплавов.

2. Электроискровая и электроэрозионная обработка.

Преподаватель                               ………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 44

- Титан и ею сплавы. Свойства, маркировка, применение.

2. Ионно-плазменное нанесение покрытий.

Преподаватель                               ………………………………………………………………..…….

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

имени С. М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой "ТТМиО" _________В. Ф. Свойкин Протокол № _ от «__» ________ 201_ г. | Кафедра: ТТМиО Дисциплина: Материаловедение и ТКМ Направления бакалавриата: ТиТ (ПТ), Агроинженерия (ЭиЭ) Для: всех форм обучения |
| --- | --- |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 45

- Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диаграммы со свойствами сплава (закон Курнакова).

2. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны.

Преподаватель                               …………………………………………………………………….…

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Табл. 6.1 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля для студентов очной формы обучения

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические свойства материалов | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 2 | Кристаллизация | ОПК-2 |  |
| 3 | Диаграмма железо-цементит | ОПК-2 |  |
| 4 | Сплавы железа: стали, чугуны | ОПК-2 |  |
| 5 | Термическая обработка сталей | ОПК-2 |  |
| 6 | Химико-термическая обработка | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 7 | Легированные стали | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 8 | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 9 | Получение чугуна и стали | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 10 | Литейное производство | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 11 | Обработка металлов давлением | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 12 | Сварка металлов и сплавов | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 13 | Электродуговая сварка | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 14 | Газопламенная обработка | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 15 | Обработка металлов резанием | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 16 | Токарная, фрезерная обработка. Сверление, шлифование | ОПК-2 | Тест, экзамен |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 6.2 Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические свойства материалов | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 2 | Кристаллизация | ОПК-2 |  |
| 3 | Диаграмма железо-цементит | ОПК-2 |  |
| 4 | Сплавы железа: стали, чугуны | ОПК-2 |  |
| 5 | Термическая обработка сталей | ОПК-2 |  |
| 6 | Химико-термическая обработка | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 7 | Легированные стали | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 8 | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 9 | Получение чугуна и стали | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 10 | Литейное производство | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 11 | Обработка металлов давлением | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 12 | Сварка металлов и сплавов | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 13 | Электродуговая сварка | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 14 | Газопламенная обработка | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 15 | Обработка металлов резанием | ОПК-2 | Тест, экзамен |
| 16 | Токарная, фрезерная обработка. Сверление, шлифование | ОПК-2 | Тест, экзамен |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 6.3  Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля для студентов очной формы обучения

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические свойства материалов | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 2 | Кристаллизация | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 3 | Диаграмма железо-цементит | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 4 | Сплавы железа: стали, чугуны | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 5 | Термическая обработка сталей | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 6 | Химико-термическая обработка | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 7 | Легированные стали | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 8 | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 9 | Получение чугуна и стали | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 10 | Литейное производство | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 11 | Обработка металлов давлением | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 12 | Сварка металлов и сплавов | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 13 | Электродуговая сварка | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 14 | Газопламенная обработка | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 15 | Обработка металлов резанием | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 16 | Токарная, фрезерная обработка. Сверление. Шлифование | ОПК-2 | вопросы к экзамену |

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

Табл. 6.4  Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля для студентов очной формы обучения

* Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы дисциплины

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механические свойства материалов | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 2 | Кристаллизация | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 3 | Диаграмма железо-цементит | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 4 | Сплавы железа: стали, чугуны | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 5 | Термическая обработка сталей | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 6 | Химико-термическая обработка | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 7 | Легированные стали | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 8 | Цветные металлы и сплавы. Пластмассы | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 9 | Получение чугуна и стали | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 10 | Литейное производство | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 11 | Обработка металлов давлением | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 12 | Сварка металлов и сплавов | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 13 | Электродуговая сварка | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 14 | Газопламенная обработка | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 15 | Обработка металлов резанием | ОПК-2 | вопросы к экзамену |
| 16 | Токарная, фрезерная обработка. Сверление. Шлифование | ОПК-2 | вопросы к экзамену |

6.1. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Табл. 6.5  Критерии оценки к экзамену

| Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 баллов | 20 баллов | 15 баллов | Менее 15 баллов (с правом повторной пересдачи) |

Преподаватель вправе  снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

7. РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Практические занятия | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача экзамена |  |  |  | 30 |
| Нараст. итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
| --- | --- |
| 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Таблица 7.3 Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка ФГОС | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка ЕСТS |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В(очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С(хорошо) |
|  | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 – 64 | Е (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

7.1. Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

Таблица 7.4 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля

| оценка | Отлично (зачтено) | Хорошо (зачтено) | Удовлетворительно (зачтено) | Неудовлетворительно (не зачтено) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить оценку за ответ, если:

- при подготовке к ответу студент не использовал дополнительной литературы

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

- Материаловедение и технологии конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» / О. А. Масанский [и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 268 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698.

- Боровушкин, И. В. Механические свойства металлов и сплавов [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» для студентов направлений подготовки бакалавриата 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 15.03.02«Технологические машины и оборудование», 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», 23.03.01 «Технология транспортных процессов», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.01 «Лесное дело», 35.03.02 «Технология лесных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / И. В. Боровушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные машины и оборудование. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. -  Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001509.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Волков, Г. М. Материаловедение [Текст] : учеб. для студ. втузов, обучающихся по немашиностроительным направлениям и спец. / Г. М. Волков, В. М. Зуев. - Москва : Академия, 2008. - 400 с.

- Материаловедение [Электронный ресурс] : практикум для студ. вузов, получающих образование по направлениям и спец. в области техники и технологий / В. И. Городниченко [и др.] ; под ред. С. В. Ржевской ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Логос, 2006. – 276 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/89915/.

- Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : сборник описаний лабораторных работ для студентов направлений подготовки бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 35.03.02 «Технология лесных и деревоперерабатывающих производств», 35.03.06 «Агроинженерия», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. технологические, транспортные машины и оборудование ; сост. И. В. Боровушкин. - Сыктывкар : СЛИ, 2017. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001510.pdf.

Периодические издания

- Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты, материаловедение) [Электронный ресурс] : научно-технический и производственный журнал / под ред. А. А. Батаева – Новосибирск : СО РАН. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225092.

Справочно-библиографическая литература

- Болтон, У. Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, композиты [Текст] : карманный справочник / У. Болтон. - Москва : Додэка-ХХI, 2004. - 320 с.

- Конструкционные материалы [Текст] : справочник. – Москва : Машиностроение, 1990. – 688 с.

- Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст] : словарь терминов / В. А. Оськин [и др.] ; под ред. В. А. Оськина. – Москва : КолосС, 2007. – 56 с.

- Справочник по конструкционным материалам [Текст] : справочное издание / под ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. – Москва : Изд-во МГТУ, 2005. – 640 с.