МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор СЛИ |  |
| ___________Л. А. Гурьева |
| «_____»__________ 2023 г. |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Технология бумаги и картона», Б1.В.04

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль): Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки: 2023 год

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 2023

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 922,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик:

ст. преподаватель кафедры ЛХиЛПТ                   ______________________ Н. Ф. Пестова

(должность, кафедра)                                                    (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой ЛХиЛПТ                                ______________________  В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                             (подпись)	                        (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ЛХиЛПТ                  _________________  В. В. Пахучий

(название кафедры)	                                                    (подпись)    	               (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства  ____________________     Т. В. Попова

(название факультета) 	                                                           (подпись)	                              (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………….…… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………………..… | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ВО…………………………………………………………………………………..… | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования…………………………………………………………………………... | 6 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП ВО………………………………………………… | 7 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций……………………………………………………………………………………….…. | 18 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов……………………………. | 19 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Технология бумаги и картона» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного  Приказом Минобрнауки РФ № 922 от 07.08.2020 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Технология бумаги и картона» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения универсальных и профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВО

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений:

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Разработка и реализация проектов | УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач |

3.2 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование профессиональной компетенции выпускника | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности - технологический |
| 1. Эффективное осуществление технологических процессов переработки древесного сырья в готовые изделия и материалы; 2. Эффективное осуществление контроля качества древесного сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов и качества конечной продукции; 3. Эффективное использование древесных материалов, оборудования, соответствующих программ расчетов параметров технологического процесса; 4. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и ресурсосбережения; 5. Организация обслуживания технологического оборудования; 6. Осуществление мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздействий производства. | 1. Древесное сырье, материалы и продукты химической переработки древесины, а также вспомогательные материалы; 2. Технологические процессы, машины и оборудование для изготовления волокнистых полуфабрикатов и других материалов на основе целлюлозы и лесохимических продуктов; 3. Химико-технологические процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при химической переработке древесины; | ПК-1 Способен обеспечивать сопровождение технологических процессов целлюлозно-бумажного производства (ЦБП) ПК-2 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неисправности в технологическом оборудовании ПК-3 Способен использовать технические средства и методы для измерения основных параметров технологических процессов, свойств исходных материалов и готовой продукции. | ПК-1.1 Знает технологию производства и основные характеристики технологических процессов в соответствии с регламентом; характеристики сырья и выпускаемой продукции; методы и средства диагностики и контроля основных технологических процессов; нормативно-техническую документацию и терминологию; требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии; ПК-2.1 Знает виды брака и способы его устранения; ПК-2.3 Способен определять причины брака в производстве и снижение качества продукции; ПК-3.1 Знает методы и технологии для измерения основных параметров производственных процессов; свойств и показателей качества исходных материалов и готовой продукции; показатели качества выпускаемой продукции; показатели физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и методы их определения; ПК-3.3 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции. |
| Тип задач профессиональной деятельности - научно-исследовательский |
| 1. Осуществление выполнения экспериментов и оформления результатов исследований и разработок. | 1. Приборы и методы исследования свойств сырья и продуктов его переработки в лабораторных и промышленных условиях. | ПК-4 Способен к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в соответствующей области знаний. | ПК-4.1 Знает методы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации; методы анализа научно-технической информации; ПК-4.2 Умеет проводить наблюдения и измерения, составлять их описания и формулировать выводы; оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; ПК-4.3 Осуществлять экспериментальные исследования и оформляет результаты исследований и разработок. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | темы конспектов |
| аудиторная контрольная работа | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося/ Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | тесты/ комплект контрольных заданий по вариантам |
| лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ |
| экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к зачету/экзамену |
| курсовой проект | Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. | Темы типовых групповых и/или индивидуальных работ и типовое задание на курсовой проект |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

Таблица 4.3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные принципы производства бумаги и картона | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | Лекции, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа |
| Свойства бумаги и картона | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа, защита отчета по лабораторной работе |
| Подготовка бумажной массы к отливу | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа, защита отчета по лабораторной работе |
| Технология изготовления бумаги и картона на бумагоделательной машине | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа, защита отчета по лабораторной работе |
| Переработка оборотного брака. Использование оборотной воды в технологическом цикле | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | Лекции, самостоятельная работа студента | опорный конспект, контрольная работа |
| Выполнение курсовой работы (проекта) | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | самостоятельная работа студента | Пояснительная записка КП, защита КП |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП ВО

5.1 Текущий контроль для оценки компетенций УК-2, ПК-1,2,3,4

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате написания аудиторной контрольной работы (тестирования), по пройденному материалу и защиты отчета по лабораторной работе.

Защита отчета по лабораторным работам

Выполнение лабораторных работ включает:

а) допуск к работе по правилам работы;

б) выполнение практической (экспериментальной) части;

в) защита отчета по выполненной работе.

Защита отчета по  лабораторным работам включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, выводов, а также ответы на вопросы по теме работы.

Аудиторная контрольная работа (тестирование)

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных занятий. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и лабораторным занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему: «Подготовка бумажной массы к отливу»

1. Цель размола

- придать волокнам определенную степень гидратации, сделать их гибкими, пластичными, увеличить их поверхность

- улучшить степень роспуска волокон перед отливом

- изменить структуру волокна при этом максимально укоротить волокна

2. В чем измеряется степень помола

- режущая способность в сек

- градус Шоппер-Риглера

- %

3. К контролируемым переменным факторам размола относятся:

- рН и температура массы

- угол наклона ножей

- частота вращения ротора

4. К пассивным переменным факторам размола относятся:

- объем потока массы

- геометрия гарнитуры

- давление в корпусе мельницы

5. К активным переменным факторам размола относятся:

- материал и конструкция гарнитуры

- зазор между дисками

- концентрация массы

6.  Повышение температуры массы при размоле приводит к

- увеличивается  содержание длинноволокнистой фракции

- увеличивается содержание лигнофицированной мелочи

- увеличивается содержание коротковолокнистой фракции

7. Размол ведут при рН:

- 6 – 7

- 12 – 14

- 10 – 11

8. С повышением концентрации массы при размоле

- рубка волокон увеличивается

- увеличивается фибрилляция волокон

- концентрация массы не влияет на процесс размола

9. При какой концентрации проводят размол массы:

- 1 – 2%

- 3,5 – 4%

- 0,2 – 0,6%

10. Эффективность работы дисковой мельницы определяется:

- касательным напряжением на кромке ножа

- объемным расходом массы

- полезной мощностью мельницы

11. Давление при размоле зависит от

- зазора между  дисками

- давлением массы на входе

- концентрацией массы

12. Металлическая гарнитура дисковых мельниц выполняется:

- секторной литой

- наборной

- цельной литой

13. Двухдисковая мельница – это мельница в которой:

- один диск является ротором, другой диск является статором

- два диска являются роторами

- два диска являются статорами, один диск является ротором

14. Расстояние между ротором и статором мельницы регулируется:

- расходом массы

- давлением массы

- на основании измеренной мощности

15. Из какого количества сегментов состоит размалывающая гарнитура мельницы

- 10

- 6

- 9

16. Если не достигается заданная мощность размола, то причиной является:

- изношена ножевая гарнитура

- изменилась концентрация поступающей массы

- изменился расход массы

17. Как контролируется износ гарнитуры мельницы:

- датчиком

- изменением степени помола

- неполадками в работе мельницы

18. В начале приработки волокна подвергаются:

- наибольшей фибрилляции

- наибольшей фибрилляции и рубке

- наибольшей рубке

19. При размоле происходит внешняя фибрилляция волокон – это

- повышение гибкости и пластичности волокон, с увеличением доли мелочи

- отделение от волокна клеточных оболочек и фибрилл и освобождение большого числа свободных гидроксильных групп на поверхности волокна

- разделение аморфной и кристаллической части волокна, сопровождающаяся его набуханием

20. Появление нехарактерного шума в размольной камере указывает на:

- колебание концентрации поступающей массы

- изменение давления поступающей массы

- попадание инородных включений в размольную камеру

ключи:

| № задания | Ответ | № задания | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11 | 1 |
| 2 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | 1 | 13 | 3 |
| 4 | 2 | 14 | 3 |
| 5 | 2 | 15 | 2 |
| 6 | 2 | 16 | 1 |
| 7 | 3 | 17 | 1 |
| 8 | 2 | 18 | 3 |
| 9 | 2 | 19 | 2 |
| 10 | 3 | 20 | 3 |

5.2 Промежуточный контроль (для всех форм обучения) для оценки компетенций УК-2, ПК-1,2,3,4

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Классификация видов бумаги и картона.

- Основные свойства бумаги и картона. Контроль качества бумаги и картона.

- Определение структурно-размерных, механических, оптических свойств бумаги.

- Полуфабрикаты, используемые в производстве бумаги и картона.

- Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и картона.

- Технология подготовки макулатуры в производстве бумаги.

- Композиционный состав бумажного полотна. Влияние полуфабрикатов на свойства бумаги и картона.

- Наполнение бумажной массы. Классификация наполнителей и их свойства.

- Влияние наполнителей на свойства бумаги.

- Проклейка. Теория проклейки.

- Классификация проклеивающих веществ и их характеристика.

- Крашение бумаги.

- Общая технологическая схема производства бумаги.

- Подготовка бумажной массы к отливу и подача её на машину.

- Теория размола. Оборудование, используемое для размола.

- Оборудование для размола. Размалывающая гарнитура. Факторы, влияющие на размол.

- Факторы, влияющие на процесс размола.

- Назначение очистки и сортировки бумажной массы. Технологические схемы подготовки бумажной массы.

- Потокораспределители и напускные устройства.

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин.

- Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Вакуумформующие устройства.

- Теория отлива бумажного полотна.

- Устройство сеточного стола бумагоделательной машины. Обезвоживающие элементы сеточного стола

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Теория прессования.

- Прессовая часть БДМ. Виды прессов.

- Факторы, влияющие на процесс прессования бумажного полотна.

- Компоновка прессовой части.

- Вакуум-пересасывающие устройства.

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки.

- Устройство сушильной части БДМ.

- Вентиляционная система сушильной части.

- Интенсификация процесса сушки.

- Факторы, влияющие на сушку и свойства бумажного  полотна.

- Одежда бумагоделательной машины.

- Отделка бумажного полотна. Факторы, влияющие на процесс каландрирования.

- Намотка и резка бумажного полотна.

- Использование брака в композиции бумаги и его влияние на свойства бумажного полотна.

- Использование оборотной воды. Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

- Основной принцип расчета баланса воды и волокна в производстве бумаги.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 1

- Волокнистые полуфабрикаты используемые в производстве бумаги и картона. Характеристика, свойства и их влияние на качественные показатели бумаги и картона.

- Размол волокнистых полуфабрикатов. Оборудование для размола. Типы мельниц и принцип действия. Размалывающая гарнитура. Факторы, влияющие на размол.

- Рассчитать степень помола волокнистой массы, если количество воды, вытекшее через боковое отверстие прибора Шоппер-Риглера, составило 378 мл.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 2

- Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и ее влияние на свойства бумаги. Технологическая схема переработки макулатуры.

- Переработка оборотного брака. Современные схемы переработки бумажного брака.

- Определить содержание абсолютно сухого волокна в массе и степень разбавления при концентрации массы 4,5 %.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 3

- Наполнение бумажной массы. Классификация наполнителей и их свойства. Влияние наполнителей на свойства бумаги.

- Назначение очистки и сортировки бумажной массы. Технологические схемы подготовки бумажной массы..

- Сделайте заключение о степени проклейки бумаги и укажите какие виды бумаг подвергаются проклейке, если расход канифоли 2,6 %.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 4

- Потокораспределители и напускные устройства. Характеристика, устройство, принцип работы..

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин. Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Рассчитать влажность коробочного картона, если масса образца картона до высушивания- 5г, после высушивания - 4,525 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 5

- Проклейка. Теория проклейки.  Классификация проклеивающих веществ и их характеристика.

- Теория отлива бумажного полотна. Устройство сеточного стола бумагоделательной машины. Обезвоживающие элементы сеточного стола

- Рассчитать необходимый объем бассейна для хранения волокнистой массы, если количество поступающей воздушно-сухой массы 400 т/сут, время хранения массы 2,5 ч, влажность воздушно-сухой массы 12 %, концентрация массы 3,1 %, коэффициент, учитывающий неполноту заполнения бассейна – 1,2.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 6

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Теория прессования. Прессовая часть БДМ. Виды прессов. Факторы, влияющие на процесс прессования бумажного полотна.

- Полуфабрикаты, используемые в производстве бумаги и картона. Классификация макулатуры. Использование макулатуры в производстве бумаги и картона.

- Рассчитайте толщину образца чертежной бумаги, если плотность бумаги 0,78 г/см3, масса 1м2 бумаги – 180 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 7

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки. Устройство сушильной части БДМ.

- Использование оборотной воды. Оборудование, используемое для очистки оборотной воды.

- Определить средневзвешенную длину волокна сульфатной целлюлозы, если весовой показатель Иванова (И) составил 115 дг.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 8

- Общая технологическая схема производства бумаги.

- Подготовка бумажной массы к отливу и подача её на машину. Общая схема РПО.

- На БДМ получено 10 т бумаги. Определить количество влаги, испаренной из бумаги, если ее начальная сухость составляла 30 %, а конечная 90%.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 9

- Формующие устройства бумагоделательных машин. Двухсеточные формующие устройства.

- Назначение прессовой части бумагоделательной машины. Виды прессов, компоновка прессовой части.

- Определить содержание свободной смолы в клее и вид клея, если при анализе клея методом эфирной экстракции получили следующие данные : навеска пробы клея – 4 г, масса высушенной свободной смолы - 0,5 г

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

. МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 10

- Назначение сеточного стола. Обезвоживающие элементы сеточного стола. Обежда сеточного тола.

- Сушильная часть. Компоновка сушильной части. Факторы влияющие на сушку и качественные характеристики бумаги.

- Сделать заключение о направлении процесса размола волокнистой массы, если коэффициент ужирнения К = 0,9. Для какого вида бумаги пригодна данная волокнистая масса.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 11

- Размол. Факторы влияющие на процесс размола. Оборудование, используемое для размола.

- Отделка бумажного полотна. Факторы, влияющие на процесс каландрирования.

- Рассчитайте массу картона хром-эрзац площадью 1м2, если размер образца бумаги                  199,5 х 250,5 мм, вес образца картона – 30 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 12

- Сушка бумажного полотна. Теория сушки. Устройство сушильной части БДМ. Вентиляционная система сушильной части. Интенсификация процесса сушки.

- Классификация бумагоделательных и картоноделательных машин. Виды формования бумажного полотна. Формующие устройства для производства картона.

- Определить разрывную длину образца тетрадной бумаги размером 15 х 240 мм в машинном направлении, если разрывное усилие в машинном направлении 30Н, масса 1м2 – 80 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 13

- Классификация видов бумаги и картона. Основные свойства бумаги и картона. Контроль качества бумаги и картона. Определение структурно-размерных, механических, оптических свойств бумаги.

- Прессовая часть бумагоделательной машины. Пресс с расширенной зоной прессования. Вакуум-пересасывающие устройства.

- Оценить зольность бумаги и указать какие виды бумаг вырабатывают с показателем зольности 7 %.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 14

- Размольно-подготовительный отдел. Технология подготовки бумажной массы к отливу. Деаэрация бумажной массы.

- Устройство сеточного стола. Обезвоживающие элементы. Факторы влияющие на отлив бумажного полотна.

- Определить при каком разрывном усилии произошел разрыв образца тетрадной бумаги размером 15 х 240 мм, если разрывная длина в машинном направлении – 2350 м, масса 1м2 –  84 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Технология бумаги и картона Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от ___ сентября 20___ г. № ___ |  |
| --- | --- |

Билет № 15

- Подача бумажной массы на сеточный стол бумагоделательной машины. Потокораспределители и напускные устройства. Гидродинаимческие напорные ящики.

- Общая технологическая схема подготовки макулатурной массы..

- Определить при каком разрывном усилии произошел разрыв образца тетрадной бумаги размером 15 х 240мм, если разрывная длина в машинном направлении – 1500 м, масса 1м2 – 80 г.

ст. преподаватель                                                     	        Н. Ф. Пестова

Тематика курсовых работ

Вариант выдается преподавателем по последней цифре в номере зачетной книжки или по номеру в списке группы.

- Проект бумажной фабрики по производству газетной бумаги 900 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству санитарно-бытовой бумаге 500 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству мешочной бумаги 400 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству типографской бумаги №1 500 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству писчей  бумаги №1 900 т/сут

- Проект  размольно-подготовительного отдела по производству  газетной бумаги 900 т/сут

- Проект  размольно-подготовительного отдела по производству  офисной бумаги 1000 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству типографской бумаги№ 2  650 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству  офсетной  бумаги 850 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству тарного картона 500 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству конденсаторной  бумаги  300 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству  электроизоляционного картона 300 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству офсетной бумаги 850 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству  обойной  бумаги  400 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству мелованной бумаги  300 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству картона топ-лайнера 800 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству  тарного картона 500 т/сут

- Проект бумажной фабрики по офсетной бумаге с поверхностной проклейкой 900 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству  картона  крафт-лайнер  500 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела и отдела приготовления химикатов по производству  офисной бумаги 500 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству  фильтровальной бумаги 350 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству офисной бумаги с поверхностной проклейкой  900 т/сут

- Проект цеха химикатов и размольно-подготовительного отдела по производству газетной бумаги 700 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству  типографской бумаги 650 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству писчей бумаги № 1  900 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству бумаги основы для производства пергамента 400 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству упаковочного картона 700 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству упаковочной бумаги 850 т/сут

- Проект фабрики по производству листового картона 350 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству мелованной бумаги 500 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела и и цеха приготовления химикатов для производства мелованного картона 500 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству папиросной бумаги  750 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству  фильтровальной бумаги 300 т/сут

- Проект размольно-подготовительного отдела по производству упаковочного картона 400 т/сут.

- Проект бумажной фабрики по производству офисной бумаги 900 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству мешочной бумаги с поверхностной  обработкой 950 т/сут

- Проект бумажной фабрикики по производству конденсаторной бумаги 450 т/сут

- Проект бумажной фабрики по производству бумаги-основы для дуплекс обоев 700 т/сут

Структура курсового проекта

Курсовой проект включает в себя расчетно-пояснительную записку и графическую часть.

Расчетно-пояснительная записка

Типовая структура включает следующие разделы:

Титульный лист.

Задание (выдает преподаватель).

Оглавление (содержание с указанием страниц)

Введение

Раздел 1. Теоретические основы, анализ темы курсового проекта. Разработка предложений и рекомендаций по решению поставленной задачи

Раздел 2. Характеристика исходного сырья. Характеристика целевого продукта

Раздел 3. Технологию производства с указанием основных параметров технологического процесса.

Раздел 4. Расчет материального баланса воды и волокна на 1 тонну продукции, тепловой баланс.

Раздел 5. Расчет и подбор оборудования

Заключение

Библиографический список

Отзыв научного руководителя на курсовой проект

Приложение (при наличии)

Графические материалы

Используются как в тексте в виде таблиц, схем, рисунков, графиков и др., так и выносятся на листы стандартного формата.

- Технологическая схема производства (формат А1)

- Чертеж единицы оборудования (формат А1)

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о курсовой работе (проекте) Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 - Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена, курсового проекта(максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен, курсовой проект) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно) (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний студентов

Табл. 7.3 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (аудиторная контрольная работа)

| Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- |
| УК-2; ПК-1,2,3,4 | № 1-20 | 17-20 | 14-17 | 9-13 | 8 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 20 |  |

Табл. 7.4 – Распределение фонда оценочных средств по результатам защиты отчетов лабораторных работ

| Баллы | Защита отчета по лабораторным работам |
| --- | --- |
| 20 | Наличие всех лабораторных работ с требуемыми расчётами и оформлением |
| 15 | Наличие всех лабораторных работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями |

Табл. 7.5 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, экзамен

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

Табл. 7.6 Паспорт фонда оценочных средств промежуточного контроля, курсовой проект

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояснительная записка к курсовому проекту | УК-2.1; ПК-1.1, 2.1, 2.3; 3.1, 3.3; ПК-4 | Степень разработанности темы |
|  |  |  | Правильность и обоснованность выводов |
|  |  |  | оформление |
| 2 | Защита курсового проекта |  | доклад |

Табл. 7.7 Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля (пояснительная записка к курсовому проекту)

| Критерий оценивания | Оценка, баллы (максимальное количество) |
| --- | --- |
|  | Отлично (25-30) | Хорошо (20-24) | Удовлетворительно (15-19) |
| Степень разработанности темы | тема полностью раскрыта, материал работы представлен логично, последовательно. | тема раскрыта, имеются недостатки в логичности представленной работы. | Тема раскрыта фрагментарно, нарушена связь представленных материалов. |
| Правильность и научная обоснованность выводов | Осуществлен системный анализ объекта исследования. Выводы обоснованы. | Осуществлен системный анализ объекта исследования, однако есть неточности при освещении отдельных вопросов темы. Выводы обоснованы. | Не все выводы сделаны и (или) обоснованы. |
| Оформление | Единый стиль оформления. Представляемая информация систематизирована, последовательна и логически связана. Использованы графические компоненты (схемы, карты, таблицы). | Прослеживается единый стиль оформления. Представляемая информация систематизирована и последовательна. Не всегда использованы графические материалы либо они не информативны. | Нарушен стиль оформления. Представляемая информация не систематизирована и (или) не последовательна. Не использованы графические материалы. |

Таблица 7.8  Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля (защита отчета курсового проекта)

| Уровни освоения компетенций | Шкала оценивания, (баллы) | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- |
| высокий | отлично (25-30) | студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при выполнении работы; стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя. |
| продвинутый | хорошо (20-24) | студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме данной дисциплины, при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и дополнительных ответов; владеет необходимой для ответа терминологией; недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя . |
| пороговый | удовлетворительно (15-19) | студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам курсовой работы; использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. |
|  | неудовлетворительно менее 15 (с правом повторной пересдачи) | студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках данной дисциплины; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за курсовой проект, если:

- при подготовке к курсовому проекту студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.