МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________Л. А. Гурьева

«_____»__________20___ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Технология целлюлозы»

Наименование ООП ВО: Технология и оборудование химической переработки древесины

Направление подготовки: 18.03.01 Химическая технология

Направленность (профиль):

Технология и оборудование химической переработки древесины

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2019

Сыктывкар 2019

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 11 августа 2016 года, № 1005,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «____» _________20___ г., протокол №___.

Разработчик д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ             ______________            В. А. Дёмин

Зав. кафедрой: д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ ___________________   В. А. Дёмин

Фонд оценочных средств согласован с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» __________ 20___ г., протокол № ________.

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                           ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                                 (подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой ХТиТБ                                                _________  Дёмин В. А.

(должность, кафедра)	                                                            (подпись)	                (Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………… | 4 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП …………………………………………………………………..… | 4 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования………………………………………………………… | 7 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП………………………… | 8 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………….. | 22 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов…………………… | 22 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Технология целлюлозы» и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного  приказом Минобрнауки РФ № 1005 от 11.08.2016 г.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Технология целлюлозы» решаются следующие задачи:

- контроль и управление процессом приобретения студентами  знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках дисциплины;

- контроль и оценка степени освоения профессиональных компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)

- В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:

знать: основные направления химической переработки древесины; классификацию химических компонентов растительного сырья и их роль в процессах химической технологии;  общие закономерности химических процессов; основные принципы организации химических производств; основные технологические параметры производства в соответствии с регламентом; технологические требования к сырью и выпускаемой продукции; области применения;

уметь: классифицировать сырье для химической технологии; выбирать и составлять рациональные схемы  производства заданного продукта;

владеть: методами оценки  технологической эффективности химических производств.

- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)

- В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен:

знать: основные термины в области метрологии, стандартизации выпускаемой продукции; названия и единицы измерения основных физических и химически величин, измеряемых в производстве; средства измерений; виды документов, применяемых на производстве - «Технологический регламент», производственный контроль;

уметь: распознавать внешние и внутренние влияющие факторы при измерении физических величин на конкретном средстве измерения; прогнозировать влияние различных факторов на результат измерения физической величины на конкретном средстве измерения; устанавливать область достоверных значений измеряемой физической величины; обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных отчетов;

владеть: методами и способами измерения; навыками работы со стандартом на продукцию: определения области его применения; требованиями к выпускаемой продукции в основных нормативных положениях стандарта, в том числе обязательных требований; методами оценки технологической и экономической эффективности производства целлюлозы, элементами экономического анализа.

- способностью проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК-23)

- В результате освоения компетенции ПК-23 студент должен:

знать: основные характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом; свойства сырья и продукции, нормативы их качества; виды и типы оборудования, применяемого в производстве целлюлозы;

уметь: применять методы естественнонаучных дисциплин для сбора, обработки и анализа информации, оценки перспективы ее использования с учетом решаемых профессиональных задач; использовать современные программные средства для разработки проектов по техническому заданию на производственный процесс, в том числе в составе авторского коллектива;

владеть: методами и средствами теоретического и экспериментального исследования основных технологических процессов производства целлюлозы.

3.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1)

- Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: основные направления химической переработки древесины и их структуру; химический состав древесины; уметь: выбирать рациональную схему производства заданного продукта; владеть: навыками работы с технологическими регламентами. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: основные химические производства и их структуру; химический состав древесины, характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом, технологические требования к сырью и выпускаемой продукции; область применения; уметь: составлять технологические схемы производства заданного продукта; владеть: навыками измерения характеристик основных параметров технологического процесса и оценивать их соответствие требуемым нормативам. |
| 3 | Высокий уровень | знать: основные химические производства и их структуру; химический состав древесины, характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом, технологические требования к сырью и выпускаемой продукции; область применения; методы определения технологических режимов работы оборудования, методы управления химико-технологическими системами и методы регулирования химико-технологическими процессами; уметь: выбирать и составлять технологические схемы производства заданного продукта и давать их описание, обоснованно выбирать оборудование для технологического процесса; владеть: навыками работы с технологическими регламентами. Навыками статистической оценки параметров технологического процесса и способностью принимать решения по безопасному управлению технологическим процессом с целью обеспечения качества продукции. |

- готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-3)

- Процесс формирования компетенции разбит на уровни, достигаемые студентом поэтапно в процессе освоения дисциплины:

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: основные термины в области метрологии, стандартизации выпускаемой продукции; уметь: распознавать внешние и внутренние влияющие факторы при измерении физических величин на конкретном средстве измерения; владеть: навыками проведения визуального контроля качества технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: основные термины в области метрологии, стандартизации выпускаемой продукции; названия и единицы измерения основных физических и химических величин, измеряемых в производстве; уметь: распознавать внешние и внутренние влияющие факторы при измерении физических величин на конкретном средстве измерения; прогнозировать влияние различных факторов на результат измерения физической величины на конкретном средстве измерения; владеть: методами и способами измерения. |
| 3 | Высокий уровень | знать: основные термины в области метрологии, стандартизации выпускаемой продукции; названия и единицы измерения основных физических и химически величин, измеряемых в производстве; средства измерений; виды документов, применяемых на производстве - «Технологический регламент», производственный контроль; уметь: распознавать внешние и внутренние влияющие факторы при измерении физических величин на конкретном средстве измерения; прогнозировать влияние различных факторов на результат измерения физической величины на конкретном средстве измерения; устанавливать область достоверных значений измеряемой физической величины; обобщать и обрабатывать экспериментальную информацию в виде лабораторных отчетов; владеть: методами и способами измерения; навыками работы со стандартом на продукцию: определения области его применения; требованиями к выпускаемой продукции в основных нормативных положениях стандарта, в том числе обязательных требований; методами оценки технологической и экономической эффективности производства целлюлозы, элементами экономического анализа. |

- способностью проектировать технологические процессы с использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства в составе авторского коллектива (ПК-23)

| № п/п | Уровни сформированности компетенции | Основные признаки уровня |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пороговый уровень | знать: структуру проектных организаций, принципы разделения труда при проектировании, модернизации существующих и строительстве новых сложных производств (целлюлозно-бумажных предприятий); уметь: разрабатывать проекты с учетом результатов инженерных изысканий, рассчитывать основные характеристики оборудования; владеть: навыками расчета и определения технологических показателей оборудования. |
| 2 | Продвинутый уровень | знать: состав проектной документации, структуру современных целлюлозно-бумажных предприятий, качественный и количественный состав оборудования, способы реализации материальных, энергетических потоков, основные характеристики технологического процесса в соответствии с регламентом; уметь: использовать современные программные средства для разработки проектов по техническому заданию на производственный процесс; обосновать целесообразность строительства или реконструкции предприятия заданной производственной мощности и в заданной местности; владеть: навыками разработки технологических схем, выполнения основных инженерных расчетов, подбора оборудования; навыками использования пакетов прикладных программ для расчета параметров аппаратов и оборудования технологических установок предприятий. |
| 3 | Высокий уровень | знать: автоматизированные системы ТП, применяемые в разработке проектов и при выполнении научно-исследовательской деятельности; методы решения задач с использованием автоматизированных систем ТП; уметь: проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей; работать с научной информацией с применением автоматизированных систем ТП; владеть: навыками решения задач профессиональной деятельности средствами информационных технологий; инструментальными средствами обработки информации; методами представления знаний, методами инженерных знаний. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Таблица 4.1 - Перечень оценочных средств

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Опрос | Проверка степени и основательности усвоения изученного материала (фронтальный) | Контрольные вопросы |
| Аудиторная контрольная работа | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося/ Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Тесты/ Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Сборник описаний лабораторных работ/ Комплект разноуровневых задач и заданий |
| Зачет/Экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий (билетов) к зачету/экзамену |

- Таблица 4.2 – Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях и лабораторных работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в результате выполнения аудиторной контрольной работы (тестирования) по пройденному материалу и защиты отчета по лабораторной работе.

Защита отчета по лабораторным работам

Выполнение лабораторных работ включает:

а) допуск к работе по правилам работы;

б) выполнение практической (экспериментальной) части;

в) защита отчета по выполненной работе.

Защита отчета по  лабораторным работам включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, выводов, а также ответы на вопросы по теме работы.

Аудиторная контрольная работа (тестирование)

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и лабораторных работ. Количество заданий в аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (АКР)

на тему «Сульфитные способы варки»

Все задания имеют три варианта ответа, правильный только один

1. В соответствии со степенью провара жесткой целлюлозой называется продукт

1) с содержанием лигнина менее 1,5 %

2) с содержанием лигнина от 1,5 до 3%

3) с содержанием лигнина от 3 до 8%

Правильный – 3

2. В соответствии со степенью провара среднежесткой целлюлозой называется продукт

1) с содержанием лигнина менее 1,5 %

2) с содержанием лигнина от 1,5 до 3%

3) с содержанием лигнина от 3 до 8%

Правильный – 2

3. В соответствии со степенью провара мягкой целлюлозой называется продукт

1) с содержанием лигнина менее 1,5 %

2) с содержанием лигнина от 1,5 до 3%

3) с содержанием лигнина от 3 до 8%

Правильный – 1

4. В основе методов получения сульфитной целлюлозы лежат способы, в которых применяются соединения

1) серы в степени окисления 4+

2) серы в степени окисления  2

3) другие соединения серы

Правильный – 1

5. В основе всех методов получения сульфитной целлюлозы лежат способы, в которых применяются соединения

1) бисульфаты, серная кислота

2) бисульфиты, сернистая кислота, гидроксид натрия, сульфат натрия

3) сульфиты, бисульфиты, сернистая кислота

Правильный – 3

6. При моносульфитном способе, часто называемом нейтрально-сульфитным, древесную щепу обрабатывают раствором

1) сульфита натрия или аммония

2) бисульфита натрия, аммония или магния

3) щелочи и сульфита натрия

Правильный – 1

7. При моносульфитном способе, часто называемом нейтрально-сульфитным, древесную щепу обрабатывают раствором

1) сульфита натрия или аммония

2) бисульфита натрия, аммония или магния

3) щелочи и сульфита натрия

Правильный – 1

8. Для (кислой) сульфитной варки наиболее подходит

1) древесина сосны

2) древесина ели и пихты

3) древесина лиственницы сибирской

Правильный – 2

9. Сульфитную варку проводят, используя основания

1) кальциевое, магниевое, аммониевое и натриевое

2) кальциевое, магниевое, цинковое и  железное

3) кальциевое, бариевое, натриевое

Правильный – 1

10. Сульфитную варку проводят, обычно используя

1) сульфитную варочную кислоту, содержащую сульфит натрия и растворенный SO2

2) сульфитную варочную кислоту, содержащую бисульфит натрия и растворенный SO2

3) раствор сернистой кислоты

Правильный – 2

5.2 Промежуточный контроль (для вех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к зачету

- Сульфитные способы варки. Сульфитные, бисульфитные, нейтрально-сульфитные, сульфитно-щелочные.

- Анализ сульфитного щелока и получаемых из него товарных продуктов. Методы анализа.

- Хлорные методы отбелки; их экологическая опасность и недостатки. Состав растворов гипохлоритов при разном pH.

- Образование, отбор и свойства сульфитного щелока. Сульфитная варка. Химические процессы варки. Жидкостные балансы отбора щелока. Щелокосодержащие сточные воды.

- Отбелка целлюлозы кислородом и пероксидом водорода.

- Факторы варки и их влияние на процесс (степень провара, температура, концентрация свободного SО2, роль основания и др.).

- Характеристика сульфитного щелока. Групповой состав. Физические свойства. Экстрактивные вещества и другие компоненты. Углеводы, органические кислоты, карбонильные соединения.

- Основные факторы сульфитной варки и их влияние на качество целлюлозы.

- Химическая переработка лигносульфонатов. Получение олигоэфиров. Полиэлектролитные комплексы. Продукт окислительной деструкции лигносульфонатов. Ванилин

- Щелочное облагораживание целлюлозы. Химические реакции при горячем облагораживании. Состав кислот щелока облагораживания. Переработка в производстве кормовых дрожжей.

- Основные операции сульфитной варки. (Заполнение котла щепой, щелоком, пропитка, варка, сдувки и пр.)

- Технология варки. Заполнение котла щепой, кислотой, температурный режим, окончание варки. Рационализация варки: уплотнение щепы, деаэрация щепы, принудительная циркуляция.

- Приготовление технологической щепы. Требования к сырью для сульфитной варки.

- Основные методы получения диоксида серы (из серы и колчедана). Очистка газа SО2.  Приготовление варочной кислоты.

- Мокрая очистка газа при подготовке сульфитной варочной кислоты.

- Устройство лесной биржи, хранение и подготовка сырья.

- Состав сульфитных варочных растворов при различных видах варки (кислой, бисульфитной, моносульфитной, сульфитно-щелочной, АSАМ-варки). Достоинства и недостатки различных технологий.

- Окислители, используемые при отбелке целлюлозы и экологические      характеристики процессов отбелки. Отбелка сульфитной целлюлозы без молекулярного      хлора.

- Лигносульфонаты – структура и свойства.

- Варка целлюлозы по способу  ASAM. Особенности варки со спиртами.

- Биохимическая переработка сульфитного щелока. Подготова щелока. Обоснование параметров подготовки щелока; действие SО2; фенольных веществ, фурфурола.

- Биотехнология сульфитного щелока, особенности. Производство этилового спирта. Технологическая схема

- Технологические операции подготовительного отделения. Удаление целлюлозных волокон, десульфитация щелока, нейтрализация и осветление щелока.

- Технические лигносульфонаты. Подготовка сульфитно-дрожжевой бражки, концентрирование, сопутствующие реакции полимеризации и деструкции органических веществ, их предотвращение

- Мокрая очистка газа при подготовке сульфитной варочной кислоты.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Аттестационное тестирование для сопоставления результатов обучения

по дисциплине «Технология целлюлозы»

по разделу «Производство сульфитной целлюлозы»

Все задания имеют три варианта ответа, правильный только один

1. В соответствии с величиной выхода целлюлозы по варке 
целлюлозой нормального выхода называется продукт

Ответы:

1) с выходом от 60 до 80%

2) с выходом от 40 до 50%

3) с выходом от 50 до 60%

Правильный - 2

2. В соответствии с величиной выхода целлюлозы по варке
 полуцеллюлозой  называется продукт

Ответы:

1) с выходом от 60 до 80%

2) с выходом от 40 до 50%

3) с выходом от 50 до 60%

Правильный - 1

3. В соответствии с величиной выхода целлюлозы по варке
целлюлозой высокого выхода (ЦВВ) называется продукт

1) с выходом от 60 до 80%

2) с выходом от 40 до 50%

3) с выходом от 50 до 60%

Правильный – 3

4. В соответствии со степенью провара жесткой целлюлозой называется продукт

1) с содержанием лигнина менее 1,5 %

2) с содержанием лигнина от 1,5 до 3%

3) с содержанием лигнина от 3 до 8%

Правильный – 3

5. В соответствии со степенью провара среднежесткой целлюлозой называется продукт

1) с содержанием лигнина менее 1,5 %

2) с содержанием лигнина от 1,5 до 3%

3) с содержанием лигнина от 3 до 8%

Правильный – 2

6. В соответствии со степенью провара мягкой целлюлозой называется продукт

1) с содержанием лигнина менее 1,5 %

2) с содержанием лигнина от 1,5 до 3%

3) с содержанием лигнина от 3 до 8%

Правильный – 1

7. Облагороженной целлюлозой называют целлюлозу, освобожденную от

1) лигнина

2) лигнина и гемицеллюлоз

3) гемицеллюлоз

Правильный – 2

8. Облагороженной целлюлозой называют целлюлозу, дополнительно обработанную в процессе отбелки

1) кислотой

2) сульфитом натрия

3) щелочью

Правильный – 3

9. Облагороженной целлюлозой называют целлюлозу с высоким содержанием

1)  альфа-целлюлозы

2) золы

3) полисахаридов

Правильный – 1

10. Для химической переработки предназначена целлюлоза
1) высокого выхода

2) беленая

3) называемая растворимой

Правильный – 3

11. Для химической переработки предназначена целлюлоза
1) небеленая высокого выхода

2) беленая из лиственных пород

3) с высоким содержанием альфа-целлюлозы

Правильный – 3

12.  Для химической переработки предназначена целлюлоза
1) получаемая исключительно из соломы  злаков

2) беленая облагороженная за счет освобождения от гемицеллюлоз путем обработки щелочью

3) с высоким содержанием лигнина и гемицеллюлоз

Правильный – 2

13. Для производства белой бумаги для печати предназначена целлюлоза
1) высокого выхода

2) беленая облагороженная

3) беленая нормального выхода

Правильный – 3

14. Техническая целлюлоза для производства хорошей бумаги

1) должна содержать гемицеллюлозы

2) не должна содержать гемицеллюлозы

3) не должна содержать альфа-целлюлозы

Правильный – 1

15. Техническая целлюлоза для производства хорошей бумаги

1) должна содержать много смолы для улучшения проклейки

2) не должна содержать много смолы, откладывающейся на оборудовании

3) содержит гемицеллюлозы

Правильный – 3

16. В основе методов получения сульфитной целлюлозы лежат способы, в которых применяются соединения

1) серы в степени окисления 4+

2) серы в степени окисления  2

3) другие соединения серы

Правильный – 1

17. В основе всех методов получения сульфитной целлюлозы лежат способы, в которых применяются соединения

1) бисульфаты, серная кислота

2) бисульфиты, сернистая кислота, гидроксид натрия, сульфат натрия

3) сульфиты, бисульфиты, сернистая кислота

Правильный – 3

18. Бисульфитной называют целлюлозу, полученную обработкой древесной щепы раствором

1) бисульфата и серной кислоты

2) бисульфита натрия, аммония или магния

3) щелочи и сульфита натрия

Правильный – 2

19. При моносульфитном способе, часто называемом нейтрально-сульфитным, древесную щепу обрабатывают раствором

1) сульфита натрия или аммония

2) бисульфита натрия, аммония или магния

3) щелочи и сульфита натрия

Правильный – 1

20. При моносульфитном способе, часто называемом нейтрально-сульфитным, древесную щепу обрабатывают раствором

1) сульфита натрия или аммония

2) бисульфита натрия, аммония или магния

3) щелочи и сульфита натрия

Правильный – 1

21. Для (кислой) сульфитной варки наиболее подходит

1) древесина сосны

2) древесина ели и пихты

3) древесина лиственницы сибирской

Правильный – 2

22. Сульфитную варку проводят, используя основания

1) кальциевое, магниевое, аммониевое и натриевое

2) кальциевое, магниевое, цинковое и  железное

3) кальциевое, бариевое, натриевое

Правильный – 1

23. Сульфитную варку проводят, обычно используя

1) щепу  из неокоренной древесины, чтобы повысить выход

2) щепу из сосновой древесины

3) щепу из окоренной еловой древесины

Правильный – 3

24. Сульфитную варку проводят, обычно используя

1) сульфитную варочную кислоту, содержащую сульфит натрия и растворенный SO2

2) сульфитную варочную кислоту, содержащую бисульфит натрия и растворенный SO2

3) раствор сернистой кислоты

Правильный – 2

25. При окорке еловых балансов потери составляют
1) около 9-10%

2) 15-20%

3) более 20%

Правильный – 1

26. При окорке  сосновых и березовых балансов потери составляют
1) менее 10%

2) 12-14%

3) более 20%

Правильный – 2

27. При окорке  балансов, доставленных сплавом, потери

1) меньше, чем обычно при доставке по суше

2) такие же, как обычно при доставке по суше

3) больше, чем обычной при доставке по суше

Правильный – 1

28. Сортировку древесной щепы проводят, чтобы

1) сжечь крупную и мелкую щепу

2) обеспечить равномерность пропитки щепы и варки

3) сортировку можно исключить без ущерба для качества целлюлозы

Правильный – 2

29. Сортировку древесной щепы проводят, чтобы

1) выделить для варки фракцию нормальной щепы, проходящую через квадратные отверстия 3030 мм или продолговатые от 1575 до 2090 мм

2) выделить для варки фракцию мелкой щепы, проходящую через сито  с отверстиями от 1010 до 1212 мм

3) обычно фракции мелкой и нормальной щепы смешивают для совместной варки, отделяя мелкие опилки, пыль и крупную щепу

Правильный – 3

30. При сортировке древесной щепы отделяют фракцию мелких опилок и пыли (которые содержат много загрязняющих веществ, кору, сучки, смолу)

1) проходящую через сито с отверстиями диаметром 5-6 мм

2) проходящую через сито с отверстиями диаметром 2-3 мм

3) проходящую через сито с отверстиями диаметром 10 мм

Правильный – 1

31. Под связанным SO2 понимают то его количество, которое

1) эквивалентно содержанию в кислоте бисульфита

2) эквивалентно содержанию в кислоте основания

3) связано в сернистой кислоте

Правильный – 2

32. Содержание в сульфитной кислоте основания

1) эквивалентно содержанию в кислоте свободного SO2

2) эквивалентно содержанию в кислоте связанного SO2

3) эквивалентно содержанию всего SO2

Правильный – 2

33. Содержание в сульфитной кислоте основания

1) выражают в эквивалентах CaO, MgO, Na2O, (NH4)2O вместо содержания связанного SO2

2) эквивалентно содержанию в кислоте свободного SO2

3) эквивалентно содержанию всего SO2

Правильный – 1

34. Серный колчедан или пирит в химически чистом виде отвечает формуле

1) Fe2S3

2) FeS2

3) FeS

Правильный – 2

35. Серный колчедан содержит примеси меди, цинка, селена,  свинца, из которых жестко регламентируется (не более 120 г/т) из-за вредного каталитического влияния на кислоту содержание

1) цинка и меди

2) свинца

3) селена

Правильный – 3

36. Сырьем для получения диоксида серы и приготовления сульфитной  кислоты служит

1)  сера и колчедан

2) природные залежи сульфатов

3)  тиосульфат

Правильный – 1

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Сульфатная варка целлюлозы; содорегенерационный цикл, основные реакции и технологические процессы содорегенерационного цикла.

- Хлорные методы отбелки; их экологическая опасность и недостатки. Состав растворов гипохлоритов при разном pH.

- Щелочные способы варки - обзор, достоинства, недостатки.

- Отбелка целлюлозы кислородом и пероксидом водорода.

- Щелочная варка с антрахиноном. Роль антрахинона. Достоинства и недостатки

- Бесхлорные методы отбелки целлюлозы.

- Особенности предгидролиза древесины лиственницы. Выделение арабогалактана.

- Подготовка предгидролизатов к выращиванию дрожжей. Использование компонентов предгидролизатов в технологии бумаги и картона

- Быстрая и медленная сульфатные варки периодическим способом.

- Озон и его использование при отбелке целлюлозы.

- Щелочное облагораживание целлюлозы. Химические реакции при горячем облагораживании. Состав кислот щелока облагораживания. Переработка в производстве кормовых дрожжей.

- Непрерывная варка целлюлозы в установке Камюр с горячей диффузионной промывкой.

- Отбелка целлюлозы пероксидом водорода и его производными.

- Технология варки. Заполнение котла щепой, кислотой, температурный режим, окончание варки. Рационализация варки: уплотнение щепы, деаэрация щепы, принудительная циркуляция.

- Комбинированные (ступенчатые) способы варки: с предгидролизом и др. (сульфидно-сульфатный, сероводородно-сульфатная)

- Методы повышения эффективности отбелки целлюлозы кислородом.

- Сульфатная варка. Затруднения в работе непрерывных варочных установок типа Камюр и их устранение.

- Комбинированная отбелка целлюлозы, принципы подбора схем обработок.

- Предгидролизаты сульфатных варок. Растворение и частичный гидролиз легкогидролизуемых гемицеллюлоз. Механизм процесса. Состав предгидролизатов. Инверсия предгидролизатов, ферментативная инверсия, полимеризация лигнинных комплексов.

- Достоинства и недостатки щелочных и других видов варки целлюлозы, свойства сульфатной целлюлозы (сравнить с сульфитной целлюлозой)

- Методы активации остаточного лигнина при отбелке целлюлозы пероксидом водорода и кислородом.

- Устройство лесной биржи, хранение и подготовка сырья.

- Полисульфидная варка целлюлозы, методы получения полисульфидного щелока. Достоинства полисульфидного метода.

- Свойства отбельных реагентов, селективность их делигнифицирующего действия.

- Окислители, используемые при отбелке целлюлозы и экологические      характеристики процессов отбелки. Отбелка сульфитной целлюлозы без молекулярного      хлора.

- Достоинства и недостатки различных видов варки целлюлозы, свойства сульфатной целлюлозы (сравнить с сульфитной целлюлозой).

- Параметры отбелки целлюлозы диоксидом хлора, условия получения максимальной белизны целлюлозы при двухступенчатой обработке диоксидом хлора.

- Кислородно-щелочная делигнификация целлюлозы.

- Применение азотной кислоты и ее солей при варке и отбелке целлюлозы (в сочетании с обработками кислородом и пероксидом водорода).

- Способы получение диоксида хлора в ЦБП.

- Применение азотной кислоты и ее солей при отбелке целлюлозы.

- Полисульфидная варка целлюлозы

- Принципиальная схема отбелки лиственной сульфатной целлюлозы на АО «Монди СЛПК»

- Реакции углеводов при щелочной (сульфатной) варке. Выход целлюлозы по варке для различных пород древесины. Причины различий.

- Влияние катионов металлов на деструкцию целлюлозы при отбелке кислородом и пероксидом водорода. Способы нейтрализации их вредного влияния

- Отбелка целлюлозы озоном.

- Технология сульфатной варки. Основные операции (от подготовки щепы до выдувки массы из котла).

- Получение диоксида хлора и его использование при отбелке целлюлозы. Органосольвентные способы варки (со спиртами и карбоновыми кислотами).

- Отбелка с применением хлора, гипохлорита натрия, хлорноватистой кислоты.

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 1

1. Анализ сульфатного щелока и получаемых из него товарных продуктов. Методы анализа.

2. Сульфатная варка целлюлозы; содорегенерационный цикл, основные реакции и технологические процессы содорегенерационного цикла.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 2

- Щелочные способы варки - обзор, достоинства, недостатки.

- Образование, отбор и свойства сульфатного щелока. Сульфатная варка. Химические процессы варки. Жидкостные балансы отбора щелока.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 3

- Отбелка целлюлозы кислородом и пероксидом водорода.

- Факторы варки и их влияние на процесс (степень провара, температура, концентрация свободного SО2, роль основания и др.).

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 4

- Непрерывная варка целлюлозы в установке «Камюр» с горячей диффузионной промывкой.

- Устройство лесной биржи, хранение и подготовка сырья.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 5

- Основные факторы сульфатной варки и их влияние на качество целлюлозы.

- Быстрая и медленная сульфатные варки периодическим способом

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 6

- Отбелка целлюлозы пероксидом водорода и его производными.

- Основные операции сульфатной варки. (Заполнение котла щепой, щелоком, пропитка, варка, сдувки и пр.)

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 7

- Методы повышения эффективности отбелки целлюлозы кислородом.

- Приготовление технологической щепы. Требования к сырью для сульфатной варки.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 8

- Комбинированная отбелка целлюлозы, принципы подбора схем обработок.

- Предгидролизаты сульфатных варок. Растворение и частичный гидролиз легкогидролизуемых гемицеллюлоз. Механизм процесса. Состав предгидролизатов. Инверсия предгидролизатов, ферментативная инверсия, полимеризация лигнинных комплексов.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 9

- Свойства отбельных реагентов, селективность их делигнифицирующего действия.

- Окислители, используемые при отбелке целлюлозы и экологические      характеристики процессов отбелки. Отбелка сульфитной целлюлозы без молекулярного      хлора.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 10

- Принципиальная схема отбелки лиственной сульфатной целлюлозы на АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

- Регенерация химикатов в производственном цикле сульфатной целлюлозы.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 11

- Реакции углеводов при щелочной (сульфатной) варке. Выход целлюлозы по варке для различных пород древесины. Причины различий.

- Влияние катионов металлов на деструкцию целлюлозы при отбелке кислородом и пероксидом водорода. Способы нейтрализации их вредного влияния

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 12

- Кислотно-щелочная обработка целлюлозы

- Способы получение диоксида хлора в ЦБП

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 13

- Сульфатная варка. Затруднения в работе непрерывных варочных установок типа Камюр и их устранение.

- Приготовление технологической щепы. Требования к сырью.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 14

- Принципиальная схема производства сульфатной целлюлозы на АО «Монди СЛПК»

- Озон и его использование при отбелке целлюлозы.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ХТиТБ Дисциплина Технология целлюлозы Направление подготовки бакалавриата 18.03.01 Химическая технология Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.х.н., профессор В. А. Дёмин Протокол от ____ сентября 20____ г. № ____ |  |
| --- | --- |

Билет 15

- Быстрая и медленная сульфатные варки периодическим способом

- Анализ сульфитного щелока и получаемых из него товарных продуктов. Методы анализа.

д.х.н., профессор кафедры ХТиТБ                                                   	        В. А. Дёмин

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

- «Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

- «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением о проведении внутренней независимой оценки качества образования обучающихся Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;

- «Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- «Положением о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учётом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

- «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Контрольная работа | 10 | 10 | 20 |
| Лабораторные работы | 10 | 10 | 20 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача зачета, экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет/экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов

всех форм обучения

Табл. 7.3 - Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (аудиторная контрольная работа)

| Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- |
| ПК-1,3,23 | № 1-10 | 9-10 | 8-9 | 6-7 | 6 |
| Сумма баллов *ТК – текущий контроль в течение семестра (максимум 70 баллов) | 6570 | 50-64 | 40-49 | менее 40 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 10 |  |

Табл. 7.4 – Распределение фонда оценочных средств по результатам защиты отчетов лабораторных работ

| Баллы | Защита отчета по лабораторным работам |
| --- | --- |
| 10 | Наличие всех лабораторных работ с требуемыми расчётами и оформлением |
| 8 | Наличие всех лабораторных работ с доработкой расчётной части или оформлением в соответствии с требованиями |

Табл. 7.5 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, зачет (аттестационное тестирование)

| Контролируемые компетенции (или их части) | Кол-во тестовых заданий | Количество правильных ответов |
| --- | --- | --- |
| ПК-1,3,23 | № 1-36 | 32-36 | 28-32 | 22-28 | менее 22 |
| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (зачет, максимум 30 баллов) | 3025 | 2420 | 1915 | менее 15 |
| Уровни освоения компетенции | высокий | прод- винутый | пороговый |  |
| Всего заданий | 36 |  |

Табл. 7.6 - Распределение фонда оценочных средств по результатам промежуточного контроля, экзамен

| Сумма баллов ПК *ПК – промежуточный контроль (экзамен, максимум 30 баллов) | 25-30 | 20-24 | 15-19 | менее 15 (с правом повторной пересдачи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровни освоения компетенции | высокий | продвинутый | пороговый |  |
| Точность и полнота ответа | Ответ полный, аргументированный, не требующий дополнительных вопросов | Ответ полный, аргументированный, точный в результате дополнительных вопросов | Ответ не полный, содержащий фактические неточности, требующий дополнительных вопросов, при ответе на которые также допускаются ошибки и неточности | Ответ демонстрирует владение минимальным объемом знаний, умений и навыков. Не на все вопросы получены ответы |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменами или дифференцированными зачетами по следующей шкале:

«Отлично» (высокий уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» (продвинутый уровень) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» (пороговый уровень) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.